Міністерство освіти і науки України 
Національна металургійна академія України
Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовніра

Програма навчальної дисципліни

Металознавство

| Напрям: | 6.050401 | Металургiя (МЛ 901-11, МЕ 901-11, МЕ 902-11, МЕ 907-11, МЕ 904-11) |
| --- | --- | --- |

Укладач: проф.,  д.т.н. Губенко С.І.

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Металознавство" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних під час аналізу властивостей металів та сплавів, та під час розробки та виробництва металевих матеріалів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-         атомну будову металів та сплавів та її вплив на їх властивості;

-         процеси, які відбуваються під час кристалізації металів та сплавів, та фактори, які впливають на формування структури та властивостей під час кристалізації;

-         діаграми фазової рівноваги металів та сплавів з різноманітними видами рівноваг;

-         діаграму фазового стану Fe-С сплавів та формування структури та властивостей того чи іншого Fe-С сплаву в залежності від вмісту вуглецю.

вміти:

-         . аналізувати умови створення структури металів та сплавів за допомогою методів макро- та мікроаналізу;

-         аналізувати діаграми стану металів в залежності від зовнішніх факторів;

-         аналізувати діаграми стану сплавів в залежності від того, як розчиняються компоненти у рідкому та твердому стані, полиморфні вони чи ні, створюють хімічні з`єднання постійного чи перемінного складу, які типи рівноваг присутні на діаграмі;

-         визначати фазові складові під час мікроструктурного дослідження та прогнозувати властивості сплавів в залежності від їх мікроструктури.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при захисті індивідуального завдання та складанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект тестових завдань, комплект діаграми стану з різноманітними рівновагами, комплект мікроструктур металів та сплавів в залежності від умов кристалізації та хімічного складу.

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є одною з основополагаючих у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму "Металургія". Їй передує вивчення дисциплін фізика, хімія, фізична хімія, кристалографія.

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін: "Термічна обробка металів", "Нові матеріали в металургії".

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Металознавство» наведено в таблиці.

| Загалом годин |
| --- |
|  | лекцій | лаб. роб. | практичн. | контр. роб. | вид контролю |
| 144 | 8 | 8 | - | 1 | екзамен |

Рекомендована література

1.     Г.И.Бельченко, С.И. Губенко. Основы металлографии и пластической деформации стали. К., Вища школа. 1987.

2.     С.И. Губенко, В.Г. Ситало, Т.А. Манько. Металловедение  и пластическая обработка металлов.. Системные технологии, 2004.

3.     А.П. Гуляев "Металловедение", 1986 г.

4.     К.П. Бунин, А.А. Баранов. Металлография. Москва. Металлургия, 1970.

5.     К.П. Бунин, В.И. Мовчан, В.И. Шаповалов. Металлография железоуглеродистых сплавов, Днепропетровск, 1974.

6.     Новиков И.И., Строганов Г.В., Новиков А.И. Металловедение, термическая обработка и рентгенография. Москва. МИСИС, 1994.

7.     Таран Ю.Н. та інш. Металознавство і термічна обрабка із застосуванням комп'ютерних технологій навчання. Київ. 1993.

8.     Методические указания к выполнению лабораторных работ по теме «Макроструктурный метод исследования» Днепропетровск. НМетАУ, 2003 г.

9.     «Материаловедение» под ред. Арзамасова. Баумановское высшее техническое училище, 2001 г.

10.     Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням комп'ютерних технологій навчання., Ю.М. Таран, Є.П. Калинушкін, В.З. Куцова та ін., частина ІІ, Дніпрокнига, 2002.

11.     Алюміній та сплави на його основі. В.З.Куцова, Н.Е. Погребна та інш. Дніпропетровськ. "Пороги", 2004 р.

12.     Методические указания "Микроструктурный метод исследованияя", ДМетИ, 1991 г.

13.     К.П. Бунин, А.А. Баранов, Ю.Н. Таран "Анализ фазовых равновесий и кристаллизации металлических сплавов, Дн-ск, 1973 г.

14.      В.И. Мазур, Ю.Н. Таран. Фазовые равновесия и фазовые превращения. Киев УМКВО. 1988.

15.      Г.И. Бельченко, Л.Т. Калинина, С.И. Губенко. Структура и свойства железоуглеродистых сплавов, ДМетИ, 1981 г.

Зміст дисципліни

Лекційний курс

| №№ з/п | Назва розділу/теми та ії зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сучасна металографія. Атомна будова металів. Металознавство як наука про структуру і властивості металів і сплавів.. Положення металів в періодичній системі Д.І.Менделєєва. Технічно важливі метали, їх властивості та використання. Електронна й атомна будова металів у газоподібному, рідкому та твердому стані. Міжатомний металевий зв`язок і типові властивості металів. Основні типи упакування атомів в металевих кристалах. Поліморфізм металів. Діаграми фазових рівноваг мономорфних та поліморфних металів. | 2 |
|  | Кристалізація металів. Формування структури металів при кристалізації. Термодинамічні стимули кристалізації. Гомогенне те гетерогенне утворення кристалів. Параметри кристалізації. Критичний розмір зародка кристалізації. Форми росту кристалів. Дендритна кристалізація. Фронт кристалізації. Модифікування. Основні типи будови металевих відливок. Структурні зони злитка металу. Дефекти литого металу. |  |
| 2 | Фізичні основи пластичної деформації металів і сплавів. Релаксаційна природа та структурні рівні пластичної деформації. Зміна структури та властивостей металів і сплавів при деформації. Пружна і пластична деформація. Засоби деформації. Механічні властивості металів і сплавів. Механізми пластичної деформації (ковзання, двійникування, просковзування по границям зерен, складкоутворення, дифузійна пластичність). Трансляційна та ротаційна моди деформації. Структурні зміни при холодній деформації. Зміцнення монокристалів, полікристалічного зразку (еволюція субструктури, роль границь зерен, співвідношення Холла-Петча, природа акомодаційних процесів). Кристалографія деформації. Деформаційне зміцнення (наклеп) металів і сплавів з різною решіткою та структурою. Різка границя (зуб) текучості. Ефект Портевена-Ле-Шател”є. Субструктурне та дисперсійне зміцнення. Особливості гарячої деформації металів і сплавів. Температурні інтервали деформації. Стадії динамічного зміцнення. Динамічне відновлення деформованої структури. Структурні зміни при гарячій деформації. Метадинамічна та спонтанна рекристалізація. Діаграми структурного стану. | 2 |
| 3 | Формування структури сталей Формування структури сталей в процесі кристалізації (кристалізація твердих розчинів та перитектичне перетворення). Перетворення в сталях після кристалізації в твердому стані в умовах метастабільної рівноваги (поліморфні перетворення, виділення та розчинення надлишкових високовуглецевих фаз, евтектоїдне перетворення). Вплив вмісту вуглецю та швидкості охолодження на кінцеву структуру і властивості сталі. Класифікація вуглецевих сталей по складу, структурі, призначенню та якості. Застосування вуглецевих сталей. Звичайні (технологічні) домішки в сталях. Вплив легуючих елементів на критичні точки заліза (два види діаграм). Вплив легуючих елементів на структуру і властивості фаз в сталях. | 2 |
| 4 | Формування структури чавунів. Пластична деформація чавуну Класифікація чавунів. Формування структури сірих чавунів з різної формою графіту. Класифікація та властивості сірих чавунів. Застосування сірих чавунів.Вплив домішок, модифікаторів та легуючих елементів на структуру сірого чавуну. Високоміцний чавун з кулястим графітом. Формування структури білих чавунів з різним вмістом вуглецю. Класифікація та властивості білих чавунів. Застосування білих чавунів. Формування структури половинчастих чавунів. Структура виливків з вибіленою поверхнею для прокатних валків. Застосування половинчастих чавунів. Технологія виробництва ковкого чавуну. Структура, властивості і застосування ковкого чавуну. Леговані чавуни, що деформуються. Деформація сірого та високоміцного чавуну. Легований білий чавун, що деформується. Отримання алмазу в чавуні при високих тисках. | 2 |

Питання для заключного контролю

- Укажіть фази на діаграмі стану, охарактеризуйте розчинність компонентів у рідкому і твердому стані, наявність поліморфізму компонентів, наявність та види хімічних сполук, типи трьохфазних рівноваг та реакції перетворень.

- Опишіть фізичну сутність металевого зв'язку. Як пов'язані характерні властивості металів із природою металевого зв'язку?

- Як впливає переохолодження на кристалізацію металів і сплавів?

- Поясніть фізичний зміст основних механічних властивостей металів і сплавів.

- Які особливості рекристалізації сталі після критичного ступеня деформації?

- Поясніть вплив сірки і фосфору на властивості сталі.

- За допомогою діаграми Fe-С опишіть кристалізацію і формування структури у твердому стані в евтектичному білому чавуні. Намалюйте схему кінцевої структури.

- Охарактеризуйте основні типи кристалічних решіток, що спостерігаються в металах і опишіть, чим відрізняється структура реального металевого кристалу від ідеального.

- У чому полягає правило відрізків (правило важеля)?

- Як впливають домішки на кристалізацію металів і сплавів?

- Накресліть криву розтягу металу і визначте критичні напруження.

- Як впливають температура нагрівання, час витримки і ступінь холодної деформації сталі на первинну рекристалізацію?

- Наведіть класифікацію сірих чавунів за структурою металевої матриці і дайте порівняльну оцінку їх механічних властивостей.

- Механізм мартенситного перетворення в сталі. Структура і властивості мартенситу.

- Опишіть явище поліморфізму в металах на прикладі заліза.

- Перерахуйте основні типи твердих розчинів і умови їх утворення.

- Поясніть роль дислокацій в процесі кристалізації.

- Опишіть механізм деформації ковзанням. Що таке поперечне ковзання?

- Як змінюються структура і властивості сталі при гарячій деформації?

- За допомогою діаграми Fe-С опишіть кристалізацію і перетворення у твердому стані в сталі, що містить 0,01%С. Намалюйте схему кінцевої структури.

- Класифікація чавунів. Застосування чавунів у машинобудуванні.

- Опишіть явище поліморфізму на прикладі олова.

- Чим відрізняються структури твердого розчину і хімічної сполуки?

- Поясніть механізм дендритної кристалізації.

- Викладіть сутність сучасних уявлень про механізм пластичної деформації металів.

- Поясніть механізм і рушійні сили збиральної рекристалізації.

- Дайте характеристику фаз, можливих у системі Fe-С.

- Поясніть структурні зміни при нагріванні доевтектоїдної сталі під гарячу прокатку.

- Опишіть атомну будову твердого, рідкого і газоподібного металу.

- Накресліть діаграму стану системи свинець-сурма й опишіть процес кристалізації сплаву з 90% сурми. Вичертіть криву охолодження і намалюйте схему кінцевої структури сплаву. Користуючись правилом відрізків, визначте склад і кількісне співвідношення між фазами при температурі 4000С.

- Перелічіть структурні зони стального зливка і поясніть як вони утворюються.

- Які умови пластичної деформації ковзанням?

- Чим відрізняються структури холоднодеформованої і гарячодеформованої сталі?

- За допомогою діаграми Fe-С опишіть кристалізацію і перетворення у твердому стані в доевтектичному білому чавуні. Намалюйте схему кінцевої структури.

- Поясніть зв'язок між складом, структурою і властивостями доевтектоїдних сталей.

- Опишіть класифікацію дефектів кристалічної будови металів і дайте їм характеристику.

- Вичертіть діаграму стану системи свинець-олово й опишіть процес кристалізації сплаву з 30% олова. Вичертіть криву охолодження і намалюйте схему кінцевої структури сплаву. Користуючись правилом відрізків, визначте склад і відносну кількість фаз при температурі 2500С.

- Поясніть причину усадочних явищ при кристалізації.

- Які структурні зміни відбуваються в сталі при холодній пластичній деформації?

- Що таке полігонізація?

- Опишіть випадки евтектичного перетворення, що можливі в Fe-С сплавах.

- Що таке перегрів і перепал сталі?

- Дайте характеристику лінійним дефектам  кристалів.  Опишіть типи дислокацій, джерела їх утворення. Намалюйте схеми розташування атомів у районі дислокацій різноманітного типу.

- Опишіть атомну структуру твердих розчинів і їх класифікацію.

- Опишіть особливості евтектичної кристалізації і характер евтектичних структур.

- Як змінюється щільність дислокацій і щільність сталі при деформації?

- Опишіть особливості структури сталі після гарячої деформації в міжкритичному інтервалі температур.

- Поясніть сутність евтектоїдного перетворення аустеніту в сталях. Як впливає швидкість охолодження на структуру перліту і властивості сталі?

- Опишіть структуру і дефекти стального зливка.

- Як взаємодіють дислокації з точковими дефектами кристалічної будови?

- Вичертіть діаграму стану системи свинець-олово й опишіть процес кристалізації сплаву з 70% олова. Вичертіть криву охолодження і намалюйте схему кінцевої структури сплаву.

- Опишіть процес зародження і росту кристалів при кристалізації рідини.

- Поясніть фізичний зміст верхньої і нижньої меж текучості на діаграмі розтягу.

- Як змінюються структура і властивості сталі в процесі рекристалізаційного відпалу?

- Дайте класифікацію білих чавунів і опишіть їх структури.

- Опишіть структурні зміни в заевтектоїдній сталі при нагріванні від кімнатної температури до плавлення.

- Охарактеризуйте точкові дефекти кристалічної будови металів (вакансії, міжвузлові атоми, атоми домішок).

- Опишіть явище внутрішньокристалічної ліквації в сплавах.

- У чому сутність перитектичної кристалізації?

- Що таке текстура деформації?

- Як змінюються структура і межа текучості сталі при гарячій деформації на безперервному стані?

- За допомогою діаграми Fe-С опишіть процес кристалізації і перетворення у твердому стані в сталі, що містить 0,4% С. Намалюйте схему кінцевої структури.

- Опишіть вплив форми графіту на властивості чавуну.

- Опишіть поверхневі дефекти кристалічної будови (границі зерен і субзерен, вільні поверхні кристалів).

- Накресліть діаграму стану системи алюміній-кремній і опишіть процес кристалізації сплаву з 20% кремнію. Вичертіть криву охолодження і намалюйте схему кінцевої структури. Застосування силумінів.

- Опишіть процес гомогенізації сталі.

- Як і чому змінюються властивості сталі при холодній деформації?

- Сфероідизуючий відпал заевтектоїдної сталі.

- Як одержують високоміцний чавун?

- Класифікація сталі за структурою, складом, засобом виробництва і застосуванням.

- Перелічіть основні типи кристалічних решіток і їх найважливіші характеристики.

- Накресліть діаграму стану двох компонентів з евтектичною рівновагою та опишіть сутність евтектичного перетворення. Чим відрізняються структури доевтектичного і заевтектичного сплавів, охолоджених з однаковою швидкістю?

- Опишіть механізми поліморфних перетворень в сплавах.

- Як впливають домішки та сторонні частки на рух дислокацій і розвиток зміцнення металів і сплавів?

- Чому і як утворюється смугаста структура сталі?

- За допомогою діаграми Fe-С опишіть процес кристалізації і перетворення у твердому стані в заевтектичному білому чавуні.

- Поясніть евтектоїдне перетворення в сталі.

- Опишіть будову кристалічних фаз, що називаються хімічними сполуками. Накресліть діаграми стану двох компонентів із хімічними сполуками різноманітних типів.

- Опишіть стадії виділення надлишкових фаз в результаті зміни розчинності компонентів сплаву при зміні температури.

- Опишіть стадії знеміцнення холоднодеформованого металу при нагріванні.

- Пороки деформованої сталі.

- Опишіть сутність перитектичного перетворення в сталях.

- За допомогою діаграми Fe-С опишіть кристалізацію і перетворення у твердому стані у високоміцному чавуні, що містить 5%С.

- Які типи дислокацій ви знаєте? Що таке вектор Бюргерса дислокації?

- Накресліть діаграму стану двох компонентів із перитектичною рівновагою й опишіть сутність перитектичного перетворення.

- Що таке поліморфізм металів і сплавів?

- Поясніть структурні зміни в холоднодеформованій сталі на стадії звороту.

- Як впливає температура кінця гарячої прокатки на структуру і властивості доевтектоїдної сталі?

- Структура, властивості і застосування половинчастих чавунів. Виливки з вибіленою поверхнею.

- Опишіть структуру і властивості фериту, аустеніту, графіту і цементиту.

- Як взаємодіють дислокації з перешкодами (границямими зерен і субзерен, частками включень)?

- Накресліть діаграму стану двох компонентів,що необмежено розчинні у рідкому і твердому стані, опишіть процес утворення однорідного і неоднорідного твердих розчинів при кристалізації.

- Що таке старіння сплавів?

- Поясніть механізм і рушійні сили первинної рекристалізації сталі.

- Як змінюється структура вуглецевих сталей при холодній деформації?

- Режим одержання ковкого чавуну, його властивості і застосування.

- За допомогою діаграми Fe-С опишіть формування структури в сталі, що містить 0,5% С. Намалюйте схему кінцевої структури.

- Що таке щільність дислокацій і в яких одиницях вона вимірюється?

- Поясніть зміст кривих ліквідус і солідус на діаграмах стану подвійних сплавів.

- Опишіть сутність «фазового» зміцнення.

- За допомогою правила А.А. Бочвара визначте температуру рекристалізації заліза, олова, свинцю, алюмінію.

- Опишіть структурні зміни в вуглецевій сталі при гарячій деформації.

- За допомогою діаграми стану Fe-С опишіть формування структури в сірому чавуні на феритній основі (3,5% С).

- Поясніть механізм виділення в сталях надлишкових високовуглецевих фаз (цементиту і графіту).

- Що таке дисклінації і яка їх роль у розвитку деформації?

- Як змінюється структура легованих сталей при холодній деформації?

- Сутність просковзування.

- Що таке дефект упаковування?

- Що відбувається при нагріванні цементиту?

- Класифікація і структура титанових сплавів.

- Опишіть гарячу деформацію легованих сталей.

- Сутність монотектичної кристалізації.

- Класифікація і структура легованих сталей.

- Механізми росту кристалів.

- Що таке зональна ліквація?

- Види і сутність полігонізації.

- Сутність деформаційного зміцнення.

- Компоненти системи Fe-C.

- Вплив легуючих елементів на критичні точки заліза.

Міністерство освіти і науки України 
Національна металургійна академія України
Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовніра

Програма навчальної дисципліни

Новi матерiали в металургiї

| Спеціальність: | 7.05040104 | Обробка металів тиском (ЭМ- 08з, ЦМ -08з, МД- 08з, МС -08з, МО-08з, ТП-08з, КП-08з ) |
| --- | --- | --- |

Укладач: проф.,  д.т.н. Губенко С.І.

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Нові матеріали в металургії" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та підтримання навичок, необхідних під час аналізу властивостей металів, сплавів, наноматеріалів та нанотехнологій, матеріалів з унікальними властивостями на основі заліза,  кольорових металів, керамічних та неметалевих матеріалів та під час експлуатації виробів з них.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати:

-         Основні вимоги до нових матеріалів;

-         Класифікацію нових матеріалів за їх властивостями, екстремальними умовами їх експлуатації та використовування, технологіями їх отримання;

-         Технології отримання нових матеріалів з унікальними властивостями;

-         Властивості нових матеріалів: наноматеріалів, піноматеріалів, пористих матеріалів, вуглецевих фулеренів, фулеритів та нанотрубок, матеріалів для криогенної техніки, атомної енергетики тощо;

-         вміти:

-         аналізувати структури металів та сплавів з унікальними властивостями за допомогою методів макро- та мікроаналізу та прогнозувати їх властивості;

-         досліджувати структури деяких нових матеріалів за допомогою макро- та мікроструктурного аналізу та робити висновки щодо технології їх виробництва та властивостей;

-         пояснювати виникнення нових властивостей у матеріалів за допомогою теорії атомної будови та сил міжатомних зв`язків.

Критерії успішності -  виконання індивідуальних завдань на позитивну оцінку та захист цих завдань.

Засоби діагностики успішності навчання -  комплект індивідуальних завдань.

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є одною з основополагаючих у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрямку "Металургія", їй передує вивчення дисциплін, металознавство, термічна обробка металів, механічні властивості, леговані сталі і сплави тощо.

Набуті знання і вміння використовуються під час переддипломної практики та виконання дослідницьких дипломних робіт та дипломних проектів.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Нові матеріали в металургії» наведено в таблиці.

| Загалом годин |
| --- |
|  | лекцій | лаб. роб. | практичн. | контр. роб. | вид контролю |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 1 | залік |

Рекомендована література

1. Таран Ю.И., Губенко С.І. та ін. Нові матеріали. Дніпропетровськ, Арт-прес, 2001, 154 с.

2. Сидорин І.І. Основи матеріалознавства. М.: Машинобудівництво, 1976.

3. Гуляев О.П. Металознавство. М.: Металургія, 1978.

4. Фістуль В.І. Нові матеріали. М.: МІСІС, 1995.

5. Мозберг Р.К. Матеріалознавство. Талін, 1976.

6. Лівшиць. Фізичні властивості металів і сплавів. М.: Машгіз, 1969.

7. Лахтін Ю.М. Металознавство і термічна обробка металів. М.: Металургія, 1983.

8. Геллер Ю.А., Разштадт А.Г. Матеріалознавство. М.: Металургія, 1975.

9. Большаков В.І., Береза О.Ю. та інш. Матеріалознавство. Канада, Базіліан Прес, 1998.

10. Композиційні матеріали. Довідник під ред. Д.М. Карпиноса. К.: Наукова думка, 1985.

11. Напівпровідникові матеріали в сучасній електрониці. М.: Наука, 1986.

Зміст дисципліни

Лекційний курс

| №№ з/п | Назва розділу/теми та ії зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сучасні кольорові сплави. Алюміній та його сплави. Магній та його сплави. Берілій та його сплави. Властивості берилію, вплив домішок. Мідь та й сплави. Латуні, їx склад та види, маркування та використання. Бронзи, будова, склад та використання олов’яних та спеціальних бронз. Титан та його сплави. Нікель та його сплави. Класифікація сплавів. Цинк та його сплави, ix класифікація. Свинець, олово та ix сплави. Бабіти, ix склад та використання. Благородні метали - ювелірні та промислові, їx склад, будова та використання. Перспективні сплави на ocнові платини, осмію. Тугоплавкі метали та ix сплави. | 2 |
|  | Будова та призначення біметалів. Композити - як новин вид конструкційних матеріалів. Класифікація композиційних матеріалів. Будова, умови отримання волокнистих, дисперсних, шарових композитів. Вимоги до властивостей матриці та наповнювача, види їx сумісності. Властивості та використання композитів. Газари - газоармовані матеріали. |  |
| 2 | Аморфні сплави. Металеве скло - як новий вид матеріалів. Методи отримання з газу. рідини та твердого стану. Класифікація сплавів. Хімічний склад, особливості будови. Унікальні властивості аморфних сплавів, ix використання та перспективи. | 2 |
|  | Сплави з особливими фізичними властивостями. Магнітні та немагнітні сталі i сплави, магнітном’які та магнітнотверді, ферити, їx будова, склад, використання. Провідникові матеріали, надпроводимість, напівпровідникові матеріали, їx будова, фізична суть ефектів. Матеріали сучасної обчислювальної, комп’ютерної звукової техніки. 1нварні та елінварні матеріали. Cталі та сплави спеціального призначення. Сучасні високоміцні, швидкоріжучі, жаростійкі, жароміцні, нержавіючі, криогенні, зносостійкі сталі та сплави. Леговані зносостійкі чавуни та ті, шо деформуються |  |

Питання для заключного контролю

1. Алюміній і класифікація його сплавів.

2. Сплави с пам'яттю форми.

3. Вимоги до сучасних матеріалів.

4. Алюмінієві сплави, що деформуються.

5. «Біологічні» матеріали.

6. Нитковидні кристали (вуси).

7. Ливарні алюмінієві сплави.

8. Вплив опромінювання на матеріали для ядерних реакторів.

9. Монокристали.

10. Сплави алюмінію, які отримують методом порошкової металургії (САП і САС),

11. Конструкційні матеріали ядерних реакторів.

12. Надчисті метали і сплави.

13. Берилій та його сплави.

14. Теплоносії в ядерних реакторах.

15. Нитковидні монокристали.

16. Магній і класифікація його сплавів.

17. Вплив екстремальних умов на властивості матеріалів (умови космосу).

18. Сегнетоелектрична, п'єзоелектрична і надпроводяча кераміка.

19. Ливарні магнієві сплави і магнієві сплави, що деформуються.

20. Надпластичність металевих матеріалів.

21. Основні порошкові матеріали.

22. Лекгі метали та їх сплави.

23. Вплив екстремальних умов на властивості матеріалів (надвисокого тиску).

24. Застосування порошкових сплавів.

25. Мідь і кластифікація її сплавів.

26. Ядерна паливо.

27. Перелічить сучасні функціональні матеріали.

28. Латуні.

29. Швидкорізальні сталі.

30. Металокерамічні матеріали.

31. Бронзи.

32. Металокерамічні тверді сплави.

33. Біметали.

34. Титан та його сплави.

35. Литі тверді сплави.

36. Газари – газоармовані матеріали.

37. Нікель та його сплави.

38. Матеріали високої твердості – класифікація та застосування.

39. Вимоги до матриці і армуючим волокнам композиційного матеріалу.

40. Жароміцні нікелеві сплави.

41. Жароміцні сталі.

42. Волокнисті композиційні матеріали.

43. Цинк та його сплави.

44. Матеріали високої та особо високої твердості.

45. Дисперсні композиційні матеріали.

46. Свинець, олово та їх сплави.

47. Високоміцні сталі.

48. Класифікація композиційних матеріалів.

49. Легкоплавкі сплави.

50. Провідники та надпровідники.

51. Шаруваті композиційні матеріали.

52. Бабіти (склад, структура, застосування).

53. Напівпровідникові матеріали.

54. Способи отримання композиційних матеріалів.

55. Благородні метали та їх сплави (ювелірні і промислові).

56. Інварні сплави (з малим і заданим коефіцієнтом теплового розширення).

57. Високоміцні полімерні композиційні матеріали.

58. Тугоплавкі метали та їх сплави.

59. Елінварні сплави (з малим температурним коефіцієнтом модулю пружності).

60. Сумісність матриці і волокон в композитах.

61. Кольорові метали, що застосовують для ядерних реакторів.

62. Магнітотверді матеріали.

63. Термопластичні, термореактивні пластмаси і полімери.

64. Ніобій та його сплави.

65. Магнітом'які матеріали.

66. Аморфні сплави (способи отримання, склад, будова, застосування).

67, Молібден та його сплави.

68. Жаростійкі та криогенні сталі.

69. Неорганічні стекла, сіттали.

70. Вольфрам та його сплави.

71. Нержавіючі та кислотостійкі сталі.

72. Технічна кераміка (структура, отримання, застосування).

73. Суперсплави.

74. Зносостійкі сталі.

75. Пластмаси і полімери (властивості, класифікація).

76. Кобальтові жароміцні сплави.

77. Сучасні леговані чавуни (ливарні та чавуни, що деформуються).

78.    Резинові і деревинні матеріали.

79. Кольорові  аморфні металі і сплави.

80. Застосування напівпровідників в мікроелектроніці.

81. Рідкі кристали.