МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Рабочая программа,

методические указания и контрольные задания к изучению дисциплины  «Коррозия и защита металлов» для студентов направления 0904 -  металлургия заочной формы обучения

Днепропетровск НМетАУ 2007

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Рабочая программа,

методические указания и контрольные задания к изучению дисциплины  «Коррозия и защита металлов» для студентов направления 0904 -  металлургия заочной формы обучения

Утверждено

на заседании Ученого совета

академии

Протокол № 11 от 27.12.06

Днепропетровск НМетАУ 2007

УДК 620.197

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания к изучению дисциплины «Коррозия и защита металлов» для студентов направления 0904 - металлургия заочной формы обучения/ Сост.: Е.Э.Чигиринец, А.П. Стовпченко, И.Г. Рослик.- Днепропетровск: НМетАУ, 2007.- 47 с.

Изложено основное  содержание дисциплины «Коррозия и защита металлов», приведены рекомендации по её изучению и соответствующие литературные источники, а также задания контрольной работы и рекомендации по их выполнению.

Предназначены для студентов направления 0904 - металлургия заочной формы обучения.

Составители: Е.Э.Чигиринец, д-р. техн. наук, проф.

А.П. Стовпченко, д-р. техн. наук, проф.

И.Г. Рослик, канд. техн. наук, доц.

Ответственный за выпуск  Е.Э.Чигиринец, д-р. техн. наук, проф.

Рецензент Л.В. Камкина, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

Подписано к печати 21.11.07.	Формат 60х84 1/16  Бумага типогр. № 2. Печать плоская. Уч.-изд.л. 2,76. Усл. печ. л. 2,72. Тираж 300 экз. Заказ № .

Национальная металлургическая  академия Украины

49600, Днепропетровск-5, пр. Гагарина, 4.

____________________________________

Редакционно-издательский отдел НМетАУ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

| 1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 2.1 Введение. Теория химической коррозии 2.2 Теория электрохимической коррозии | 5 11 |
| 2.3 Коррозия металлов в естественных условиях и при эксплуатации | 18 |
| 2.4 Методы защиты металлов от коррозии | 20 |
| 2.5 Перечень лабораторных работ | 24 |
| 3 ЗАДАНИЯ для выполнения контрольной работы | 25 |
| 3.1. Методические указания по выполнению контрольной работы | 25 |
| 3.2. Указания по выбору заданий при выполнении контрольной работы | 25 |
| Список рекомендуемой ЛИТЕРАТУРЫ | 44 |
| Приложение А. Стандартные электродные потенциалы металлов | 45 |
| Приложение Б. Атомная масса и плотности элементов | 46 |

1  ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Дисциплина "Коррозия и защита металлов" входит в группу профессионально-ориентированных дисциплин студентов специальностей: металлургия черных  металлов; литейное производство черных и цветных металлов.

Цель дисциплины – изучение процессов коррозионного разрушения металла и возможностей увеличения долговечности металлических изделий. Повышение коррозионной стойкости применяемых материалов и изделий позволит сократить объемы производства металла, сохранить сырье и улучшить экологическую обстановку. Знание возможностей, правильный выбор и организация современных способов защиты металлов от коррозии позволяют увеличить срок эксплуатации агрегатов и коммуникаций, уменьшить затраты на ремонт и замену оборудования, вышедшего из строя в результате коррозионного разрушения, и обеспечить безаварийную его работу.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

- знать виды коррозии металлов и основные способы защиты металлов от коррозии;

- уметь  классифицировать коррозионные повреждения и подбирать способы защиты конкретных изделий от коррозии.

Методические указания по дисциплине "Коррозия и защита металлов" разработаны для студентов Национальной металлургической академии Украины заочной формы обучения. Дисциплина включает лекционный материал по наиболее сложным вопросам, лабораторный практикум и зачет по результатам проверки контрольных работ и защиты лабораторных работ материала.

Основной формой изучения дисциплины является   самостоятельная работа  с рекомендованными литературными источниками и выполнение контрольной работы. Разделы дисциплины рекомендуется изучать в очередности, приведенной в методических указаниях. Контроль качества усвоения изучаемого материала выполняется студентом самостоятельно с помощью вопросов для самопроверки.

2  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1  Введение. Теория химической коррозии

Определение понятия "Коррозия металлов". Значение коррозии и защиты металлов в народном хозяйстве. Классификация коррозионных процессов по механизму и условиям протекания коррозии, по характеру коррозионных разрушений. Показатели коррозии металлов.

Термодинамика химической коррозии. Образование пленок продуктов коррозии, их классификация и защитные свойства. Условие сплошности оксидной пленки. Законы роста пленок на металле. Внутренние факторы: химическая природа и состав металла, напряжение и деформация, состояние поверхности металла. Внешние факторы: температура, температурный режим эксплуатации изделия, состав газовой среды и скорость газового потока. Пути уменьшения окалинообразования при газовой коррозии черных металлов. Жаростойкое легирование как способ защиты металлов от газовой коррозии.

Литература:  1 -2, 4.

Методические указания

В ходе изучения этой темы следует ознакомиться с проблемой коррозии металла и существующими способами ее предотвращения. Важно обратить внимание на экономический ущерб (прямые и косвенные убытки), наносимый коррозией. Следует изучить классификацию коррозионных процессов по разным признакам.

Неутешительная мировая статистика последних десятилетий показывает, что в ржавчину превращаются миллиарды долларов. Подсчитано, что около 20% ежегодного объема производства металлов теряется из-за коррозионных процессов. Большой вред приносит коррозия в машиностроении, так как из-за коррозионного разрушения одной детали может выйти из строя целый агрегат стоимостью десятки и сотни тысяч гривен. Коррозия снижает точность показаний приборов и стабильность их работы. Незначительная коррозия электрического контакта приводит к его отказу при включении. Борьба с коррозионными процессами является актуальной задачей современной техники.

Самопроизвольно протекающий процесс разрушения металлов в результате взаимодействия с окружающей средой, происходящий с выделением энергии и рассеиванием вещества (рост энтропии), называется коррозией. Коррозионные процессы в соответствии со вторым началом термодинамики протекают необратимо.

По механизму протекания различают химическую и электрохимическую коррозию.

Химическая коррозия металлов –  это самопроизвольное взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором окисление  металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды протекают в одном акте.

Химическая коррозия возникает в результате химического воздействия коррозионной среды (без образования электрического тока) и протекает обычно в неэлектропроводной  среде,  например, в безводных средах и газах, особенно при повышенных температурах.

При химической коррозии окисление металла происходит в один акт с образованием оксидных соединений по следующей схеме:

2Мет + О2 г    2МеОт .

Частным случаем химической коррозии является газовая, которая протекает в газах при высокой температуре.

Первопричина химической коррозии – термодинамическая неустойчивость металлов. При решении вопроса о термодинамической возможности газовой коррозии необходимо рассчитать изменение свободной энергии во время реакции или сравнить внешнее давление окислителя и упругость диссоциации продуктов коррозии металлов.

Принципиальная возможность протекания реакции окисления металла определяется изобарно-изотермическим потенциалом Gт. (энергией Гиббса).

Если  Gт<  0, то коррозия возможна; Gт>  0 – коррозия невозможна; Gт = 0 – реакция   находится в равновесии.

Чтобы определить Gт, нужно произвести расчёт по формуле:

Gт = RT (lg РМеО – lg РО2),

где РМеО – 	равновесное парциальное давление кислорода  или 				упругость  диссоциации  оксида;

РО2  – фактическое давление кислорода.

Реакция окисления будет протекать в том случае, когда парциальное давление окислителя будет больше упругости диссоциации оксида этого металла, т.е. РО2  > РМеО. Реакция высокотемпературного окисления металла будет находиться в равновесии, если парциальное давление кислорода (РО2) и упругость диссоциации оксида (РМеО) станут равными..

Необходимо запомнить, что основными показателями коррозии металлов являются массовый показатель скорости коррозии Кm , глубинный показатель Кп и объемный Кv.

Массовый показатель (Кm) характеризует изменение массы (m) образца металла в результате коррозии, отнесенное к единице поверхности металла S и к единице времени   (например, г/м2час, кг/ м2 с):

Km±=ΔmS⋅τ .

Этот показатель может быть отрицательным, если масса металла за время испытания   после удаления продуктов коррозии уменьшилась (-m). Он может быть и положительным, если масса образца за время испытаний увеличилась (+m) за счет образования оксидных пленок.

Если известен состав продуктов коррозии металла, то можно сделать пересчет положительного показателя изменения массы в отрицательный по формуле:

Km−=Km+⋅nок⋅Амеnме⋅Аок,

где	Аме – атомная масса металла;

Аок – атомная масса окислителя;

nме – валентность металла;

nок   – валентность окислителя;

Кm- и Кm+  – соответственно отрицательный и положительный массовый показатель коррозии.

Глубинный показатель Кп (мм/год) связан с массовым отрицательным (Кm-) следующей зависимостью:

Kп=Кm−⋅8,76ρ,

где 	Кm- –  отрицательный массовый показатель, г/м2час;

 –  плотность корродирующего металла, г/см3;

8,76  –  переводной коэффициент.

Объемный показатель коррозии определяется  по формуле:

Kv=V0S⋅τ, где

Vo – приведенный к нормальным условиям объем поглощенного газа, м3 и определяется по формуле:

V0=VτT,  где

Т – температура окисления, К.

Во время высокотемпературного окисления из внешней среды поглощается кислород. Поэтому по изменению объема поглощенного кислорода можно рассчитать массу m  прокорродировавшего при этом металла, используя обычные стехиометрические расчеты.

Пример. При высокотемпературной коррозии цинка на воздухе в течение 5 часов поглотилось 200 см3 кислорода при 400 оС и нормальном давлении. Площадь изделия составляла 100 см2. Определить показатели скорости коррозии: Кm- , Кm+, Кп, Кv.

Поскольку объем кислорода V в ходе опыта дан при температуре 400оС, то его необходимо привести к нормальным условиям. Для этого целесообразно использовать следующую формулу:

V0=VτT, 			V0=200⋅10−6⋅273673=0,81⋅10−4  м3.

Объемный показатель коррозии определяем  по формуле:

Kv=V0S⋅τ			Kv=0,81⋅10−40,01⋅5=0,162⋅10−2 м3/м2 ч.

Высокотемпературное окисление  цинка происходит по реакции:

2Zn  + O2 = 2ZnO .

В соответствии с реакцией при высокотемпературном окислении двух грамм-атомов цинка расходуется один грамм-моль кислорода или 22,4 л. При поглощении 200 см3 кислорода вступает  в реакцию следующее количество цинка:

Δm=2⋅65,38⋅0,81⋅10−422,4⋅10−3=4,7⋅10−1=0,47  г.

Определяем  массовый  отрицательный показатель скорости коррозии.

Km−=ΔmS⋅τ=0,470,01⋅5=9,4 г/м2час.

Определяем  глубинный  показатель скорости коррозии

Kп=Кm−⋅8,76ρ=9,4⋅8,767,13=11,55 мм/год.

Если по варианту задания дано положительное изменение массы металла (образовавшийся оксид формирует пленку на поверхности металла), то указанное число может быть использовано для расчета соответствующего положительного массового показателя. Для определения массы прореагировавшего металла (убыли массы) и объема поглощенного при окислении кислорода необходимо использовать стехиометрические соотношения реакции окисления. Полученные данные используют для расчета массового отрицательного и объемного показателей коррозии.

При окислении на поверхности металла образуются плёнки, которые снижают его химическую активность. Оксидные плёнки могут быть сплошные либо несплошные. Сплошность образуемой на металле оксидной пленки  оценивают по неравенству:

,

где 	Vок –молекулярный объём оксида;

Vме – атомный объём металла.

Соотношение условия сплошности можно рассчитать по формуле:

VокVме=Мок⋅ρm⋅ρок⋅Аме,

где	Мок – молекулярная масса оксида,

ме – плотность металла,

ок – плотность оксида,

Аме – атомная масса металла,

m – количество атомов металла в оксиде.

Если полученное расчетное значение VокVме<1 или VокVме>2,5, то образованная оксидная пленка не является сплошной.

Необходимо обратить внимание на внутренние и внешние факторы газовой коррозии, защитные атмосферы, применяющиеся при нагреве изделий.

При изучении теорий жаростойкого легирования необходимо усвоить и уметь применять критерии, которыми руководствуются при выборе легирующего металла для защиты железа от высокотемпературной коррозии.

Согласно этим теориям к легирующим элементам можно предъявить следующие обобщенные требования:

- ионы легирующего компонента входят в решётку оксида основного металла, уменьшая его дефектность. Это можно достичь путем применения металлов, радиус ионов которых меньше радиуса иона железа: 			r*и < rи;

- легирующий компонент образует на поверхности свой защитный оксид, препятствующий окислению основного металла. Это достигается путем введения металлов, сродство к кислороду у которых выше, чем у железа, при этом оксид легирующего металла образуется быстрее. Это означает, что (Gт) Ме*m Оmn/2  < (Gт) Ме m Оmn/2 , где

(Gт) Ме*m Оmn/2  - сродство к кислороду легирующего элемента;

(Gт) Ме m Оmn/2 – сродство к кислороду железа;

- оксид легирующего элемента должен обладать защитными свойствами, т.е. удовлетворять условию сплошности;

- легирующий элемент должен образовывать оксид с высоким электрическим сопротивлением;

- легирующий компонент с основным металлом образует двойные оксиды типа шпинели, обладающие повышенными защитными свойствами;

- оксид легирующего компонента должен растворяться в основном металле;

- легирующий элемент должен образовывать оксид с высокой температурой плавления и возгонки.

### Контрольные вопросы

- Что означает термин  «Коррозия металлов»?

- Каковы особенности протекания процесса коррозии?

- Как различаются виды коррозии по механизму процесса?

- Как классифицируются коррозионные процессы по виду поражения и  	условиям протекания коррозионных процессов?

- Что называют химической коррозией?

- Каково термодинамическое условие протекания химической 	коррозии?

- Какие требования предъявляют к защитным пленкам, образующимся 	при газовой коррозии?

- Каков механизм роста пленок? Законы роста пленок.

- Как влияет температура на скорость газовой коррозии?

- Как зависит скорость газовой коррозии стали от ее состава, 		внутренних напряжений и деформации?

- Каковы основные положения теорий жаростойкого легирования сталей?

- Какие защитные атмосферы применяют при термообработке стали?

- Как можно уменьшить окалинообразование на стали при термической 	обработке?

2.2 Теория электрохимической коррозии

Термодинамика электрохимической коррозии. Механизм и схема электрохимической коррозии. Понятие о местных гальванических элементах. Причины их возникновения. Анодный и катодный процессы при электрохимической коррозии. Коррозионные процессы в кислых, нейтральных и щелочных средах. Примеры протекания этих процессов.

Факторы электрохимической коррозии - внутренние и внешние. Химическая природа металла, его состав. Напряжение и деформация. Коррозионное растрескивание, причина и механизм. Состояние поверхности металла. Состав среды - кислотность, содержание солей и различных добавок. Температура, скорость движения потока. Внешнее облучение.

Пассивное состояние металла, особенности, причины. Практическое значение пассивности.

Литература 1-3.

Методические указания

При изучении этого материала необходимо обратить внимание на то, что при электрохимической коррозии металлов обязательно протекают одновременно два процесса - анодный (растворение металла) и катодный (восстановление какого-нибудь окислителя - деполяризатора). Места их протекания – анодные и катодные участки поверхности металла, появление которых вызвано электрохимической неоднородностью поверхности. Необходимо разобраться в сущности этих процессов, в причинах появления местных (локальных) гальванических элементов и уметь приводить уравнения реакций, протекающих на анодных и катодных участках в разных электропроводных средах – кислых, нейтральных, щелочных.

Следует рассмотреть основные внутренние и внешние факторы, влияющие на скорость электрохимической коррозии. Изучить влияние состава двухкомпонентных систем на скорость коррозии (правило порогов устойчивости Таммана). Обратить внимание на связь между положением металла в периодической системе и его склонностью к растворению в электропроводных средах. Отметить, какие металлы склонны к пассивации.

Электрохимическая коррозия – самопроизвольное разрушение металлических материалов вследствие их электрохимического взаимодействия с окружающей электропроводящей средой.

Главная особенность электрохимической коррозии состоит в том, что реакции ионизации атомов металла и восстановления окислителя, содержащегося в коррозионной среде, разделены в пространстве, а их скорости определяются величинами электродных потенциалов.

Кроме того, при электрохимической коррозии в корродирующем металле протекает электрический ток. Схема процесса коррозии по электрохимическому механизму представлена на рис.2. 1.

Рисунок 2.1 - Схема электрохимической коррозии железа без контакта с другими металлами

Этот механизм коррозии наиболее распространен. Он реализуется при взаимодействии металлических материалов с электролитами: водными растворами солей, кислот, щелочей, расплавами солей и щелочей.

Первое и основное отличие электрохимического механизма коррозии от чисто химического состоит в том, что общая реакция химического взаимодействия реагента с металлом при электрохимической коррозии разделяется на два в значительной мере самостоятельно протекающих процесса:

- анодный процесс (окисление)- переход металла в раствор в виде гидратированных ионов с оставлением эквивалентного количества электронов в металле: Ме → Ме +z + zе;

- катодный (восстановление) - ассимиляция появившихся в металле избыточных электронов какими-либо деполяризаторами (атомами, молекулами или ионами раствора, которые могут восстанавливаться на катоде):  D + zе → [D zе] , где D– деполяризатор (окислитель).

Основными деполяризаторами в природе чаще всего являются: ионы Н+ в кислых средах, и молекулы кислорода – в нейтральных и щелочных средах.

Тип катодной реакции  определяется показателем кислотности среды.

В кислых средах протекает реакция водородной деполяризации:

Н+ + е → ½ Н2 , потенциал  которой определяется уравнением:

φ Н+ /Н2= -0,059 pH .

В нейтральных и щелочных средах протекает реакция кислородной деполяризации:

О2 + 4е + 2Н2О → 4ОН-, потенциал которой определяется уравнением:

φО2 /ОН-= 1,23 – 0,059 pH .

Термодинамическую возможность протекания электрохимической коррозии можно определить по изменению энергии Гиббса

ΔGт = - z F E  ,

где F – число Фарадея;

Е – ЭДС гальванического элемента;

z – число электронов, участвующих в реакции.

Чтобы решить вопрос о вероятности протекания реакции, нужно определить знак ЭДС для заданных условий:

Е = φк – φа,

где 	φа –  электродный потенциал металла в данной среде;

φк – потенциал либо водородного, либо кислородного электрода в коррозионной среде.

Рассмотрим пример расчета термодинамической вероятности протекания электрохимической коррозии железа  и меди в кислой среде с рН=1.

Стандартный электродный потенциала железа составляет φFe2+/Fe = -0,44 В (справочная величина). В кислой среде протекает катодная реакция водородной деполяризации, потенциал которой в этих условиях составляет:

φ Н+ /Н2= -0,059 pH = -0,059 1= - 0,059 В .

Тогда  ЭДС будет равна  Е = φк – φа= -0,059 – (-0,44) = + 0,381 В .

Так как Е > 0 , то Δ G < 0, а значит железо корродирует в кислой среде по следующим реакциям:

анодная реакция  Fe 0 → Fe 2+ + 2е;

катодная реакция Н+ + е → ½ Н2 .

Стандартный электродный потенциала меди составляет φ Сu2+/Сu = +0,34 В (справочная величина). В кислой среде протекает катодная реакция водородной деполяризации, потенциал которой составит:

φ Н+ /Н2= - 0,059 В,

а ЭДС будет равна Е = φк – φа= -0,059 – (+0,34) = – 0,399 В.

Так как Е < 0 , то Δ G > 0, а значит  медь не корродирует в кислой среде.

Если металлы контактируют в электропроводной среде, то между ними возникает гальванический элемент, в котором анодом будет металл, имеющий более электроотрицательный электродный потенциал. Катодом в паре является тот металл, электродный потенциал которого более электроположительный.

Рассмотрим коррозию железа и олова, находящихся в контакте в  нейтральной среде. Анодом  в паре является железо (φ Fe2+/Fe = -0,44 В), а катодом – олово (φ Sn2+/Sn = - 0,136 В). Поэтому на аноде протекает анодное окисление железа по реакции: А : Fe 0 → Fe 2+ + 2е , а на катоде (олове) в нейтральной среде будет протекать катодная  реакция кислородной деполяризации:

К: О2 + 4е + 2Н2О → 4ОН- .

При этом материал катода (олово) в реакции не участвует (см. рис.2.2).

Рисунок 2.2 - Схема электрохимической коррозии при контакте железа и олова

Поверхность металла представляет собой многоэлектродный (состоящий из двух и более отличающихся друг от друга электродов) гальванический элемент (рис. 2.3).

Таким образом, на поверхности формируются участки двух видов: анодные и катодные, образующие местные гальванические элементы.

Рисунок 2.3 - Схема многоэлектродного гальванического элемента на поверхности корродирующего металла

Причины появления местных гальванических элементов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Причины возникновения гетерогенности поверхности металла

| Общая причина | Конкретная причина |
| --- | --- |
| Неоднородность металла |  |
| # Неоднородность металлической фазы | а) макро- и микровключения (неметаллические включения являются катодными участками); б) неоднородность сплава. |
| # Неоднородность поверхности металла | а) наличие границ блоков и зерен кристаллитов; б) выход дислокаций на поверхность металла; в) анизотропность металлического кристалла. |
| # Атомарная неоднородность поверхности металла | а) наличие разнородных атомов в твердом растворе. |
| Неоднородность защитных пленок на поверхности металла | а) макро- и микропоры в окисной пленке (дно пор является анодами); б) неравномерное распределение по поверхности металла вторичных продуктов. |
| # Неоднородность внутренних напряжений в металле | а) неравномерная деформация; б) неравномерность приложенных внешних напряжений (более напряженные являются анодными участками). |
| Неоднородность электролита |  |
| # Неоднородность жидкой фазы | а) различие в концентрации собственных ионов данного металла в электролите; б) различие в концентрации нейтральных солей в растворе; в) различия pH; г) различие в концентрации кислорода (более аэрируемые являются катодными). |
| Неоднородность физических условий |  |
| # Неоднородность физических условий | а) различие температур (более нагретые участки являются анодными); б) неравномерное распределение лучистой энергии; в) неравномерное наложение внешнего электрического поля. |

Например, на поверхности металла присутствует пленка лакокрасочного покрытия, не полностью покрывающая металлическое изделие, находящееся в растворе серной кислоты (рисунок 2.4).

20% Н2SO4

К

А

Рисунок 2.4 - Схема расположения анодных и катодных участков на поверхности корродирующего металла

На поверхности металла, покрытой лакокрасочной пленкой, будет протекать катодный процесс. Так как среда кислая, то катодной реакцией будет водородная деполяризация:  К:  Н+ + е → ½ Н2.

На металле без покрытия будет протекать анодная реакция, так как эта часть металлического образца более активна по отношению к поверхности, покрытой лакокрасочной пленкой. Если в качестве металла выбрано железо, то будет протекать следующая реакция анодного окисления:

А:  Fe  Fe2+ + 2e .

## Контрольные вопросы

1. Каково термодинамическое условие протекания электрохимической коррозии?

2. Сущность электрохимической коррозии и ее отличие от химической коррозии.

3. Понятие " местный гальванический элемент" и его отличие от обычного гальванического элемента. Причины его появления.

4. Схема работы  коррозионного гальванического элемента.

5. Катодные процессы, их уравнения и условия протекания.

6. Как влияют примеси в стали (углерод, сера, фосфор) на скорость электрохимической коррозии?

7. Как влияет рН на скорость электрохимической коррозии?

8.Что такое пассивное состояние стали? При каких условиях металл способен пассивироваться?

2.3  Коррозия металлов в естественных условиях  и специфических средах

Атмосферная коррозия. Классификация и механизм. Конденсация влаги на поверхности корродирующего металла. Характерные особенности и факторы атмосферной коррозии. Влияние влажности, газового и пылевого состава атмосферной коррозии на скорость коррозии. Продукты коррозии.

Грунтовая коррозия. Характерные особенности, процессы, идущие при коррозии.

Основные факторы, влияющие на скорость коррозии. Роль микроорганизмов.

Морская коррозия. Характерные особенности, процессы, идущие при коррозии. Основные факторы, влияющие на скорость коррозии. Биокоррозия и ее роль.

Коррозия металлов на металлургических предприятиях. Коррозия основных агрегатов - доменной печи, конвертера, электродуговых печей и др. Коррозия в термических отделениях, в литейных и прокатных цехах. Участки травления и электрохимической обработки изделий. Загрязнения окружающей среды выбросами и стоками металлургических предприятий и влияние этого загрязнения на коррозию металлов.

Питтинговая коррозия. Условия появления питтингов, этапы развития.

Межкристаллитная коррозия. Причины склонности хромистых и хромоникелевых сталей к межкристаллитной коррозии. Пути уменьшения склонности к межкристаллитной коррозии.

Литература   1-4.

#### Методические указания

При изучении материала этого раздела следует учесть, что  все перечисленные случаи коррозии металла в условиях его эксплуатации характерны для сред, в которых чаще всего кислород выступает в роли окислителя. В этом случае уравнение катодного процесса:

К: O2 + 4e + 2H2O  4OH .

Вторая стадия коррозии соответствует реакции образования гидратированного оксида железа (ржавчины) Fe2O3∙nH2O:

2Fe + O2 + 2H2O = 2Fe (OH)2 ;

4Fe (OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe (OH)3 ;

2Fe (OH)3  Fe2O3 + 3H2О .

Поэтому ржавчина на железе, полученная в разных условиях, имеет приблизительно одинаковые основные составляющие.

К высокоагрессивным атмосферным средам следует отнести условия работы металла в основных агрегатах металлургических предприятий:  доменная печь, агломерационные машины и др., ввиду высокой температуры и высокого содержания отходящих газов SO2, H2S и др. Сюда же относят и условия травильных отделений, в которых агрессивной средой являются кислоты, расплавленные соли и щелочи.

К малоагрессивным производствам следует отнести метизное, тепловую прокатку и др., где по технологии не применяются высокие температуры и сильноагрессивные среды.

При изучении питтинговой и межкристаллитной коррозии следует учесть, что это местная коррозия, однако возможен переход к коррозионному растрескиванию, что приведет к разрушению всей конструкции при относительно небольшой потере собственно металла.

##### Контрольные вопросы

1. Механизм атмосферной коррозии.

2. Как зависит атмосферная коррозия от влажности воздуха?

3. Что общего в схемах атмосферной, грунтовой и морской коррозии?

4. Как влияют микроорганизмы на скорость грунтовой и морской коррозии?

5. Влияние вредных выбросов и стоков металлургического предприятия на коррозию металлов.

6. Какая крыша цеха, находящегося на территории металлургического завода, быстрее   прокорродирует – чистая или покрытая слоем пыли? Почему?

7. Для каких металлов характерно питтингообразование?

8. Какой интервал температур опасен для хромистых сталей- с точки зрения склонности их к межкристаллитной коррозии?

9. Какие меры можно предпринять, чтобы уменьшить склонность хромоникелевых сталей к межкристаллитной коррозии?

10. Что такое коррозия блуждающими токами?

2.4 Методы защиты металлов от коррозии

Коррозионная характеристика железа и углеродистых сталей. Легирование как метод защиты стали от коррозии. Коррозионно-стойкие сплавы железа и их применение в разных областях.

Изменение поверхности металла. Подготовка поверхности под покрытия: механическая, химическая, электрохимическая.

Сравнительная характеристика методов нанесения металлических покрытий на железные сплавы. Неметаллические и конверсионные покрытия. Требования к ним и общая характеристика.

Обработка коррозионной среды. Защитные атмосферы при термообработке.

Замедлители коррозии металлов. Удаление агрессора из рабочей среды.

Электрохимическая защита. Протекторы, целесообразность их применения. Катодная и анодная защита.

Рациональное конструирование как способ защиты металлов от коррозии.

Литература  1-3.

Методические указания

Современная защита металлов от коррозии базируется на следующих методах:

- 	повышение химического сопротивления конструкционных материалов;

- изоляция поверхности металла от агрессивной среды;

- понижение агрессивности производственной среды;

- снижение коррозии наложением внешнего тока (электрохимическая защита).

Эти методы можно разделить на две группы. Первые два метода обычно реализуются до начала производственной эксплуатации металлоизделия (выбор конструкционных материалов и их сочетаний еще на стадии проектирования и изготовления изделия, нанесение на него защитных покрытий). Последние два метода, напротив, могут быть осуществлены только в ходе эксплуатации металлоизделия (пропускание тока для достижения защитного потенциала, введение в технологическую среду специальных добавок-ингибиторов) связаны с какой-либо предварительной обработкой до начала использования.

При применении первых двух методов не могут быть изменены состав сталей и природа защитных покрытий данного металлоизделия при непрерывной его работе в условиях меняющейся агрессивности среды. Вторая группа методов позволяет при необходимости создавать новые режимы защиты, обеспечивающие наименьшую коррозию изделия при изменении условий их эксплуатации. Например, на разных участках трубопровода в зависимости от агрессивности почвы можно поддерживать различные плотности катодного тока или для разных сортов нефти, прокачиваемой через трубы данного состава, использовать разные ингибиторы.

Однако в каждом случае приходится решать, каким из средств или в каком их сочетании можно получить наибольший экономический эффект.

Широко применяются следующие основные решения защиты металлических конструкций от коррозии:

Защитные покрытия.

Металлические покрытия.

По принципу защитного действия различают анодные и катодные покрытия. Анодные покрытия имеют в водном растворе электролитов более отрицательный электрохимический потенциал, чем защищенный металл, а катодные - более положительный. Вследствие смещения потенциала анодные покрытия уменьшают или полностью устраняют коррозию основного металла в порах покрытия, т.е. оказывают электрохимическую защиту. Катодные покрытия могут усиливать коррозию основного металла в порах, однако ими пользуются, т.к. они повышают физико-механические свойства металла, например, износостойкость, твердость. Но при этом требуются значительно большие толщины покрытий, а в ряде случаев дополнительная защита.

Металлические покрытия разделяются также по способу их получения (электролитическое осаждение, химическое осаждение, горячее и холодное нанесение, термодиффузионная обработка, металлизация напылением, плакирование).

Неметаллические покрытия.

Данные покрытия получают нанесением на поверхность различных неметаллических материалов: лакокрасочных, каучуковых, пластмассовых, керамических и др.

Наиболее широко используются лакокрасочные покрытия, которые можно разделить по назначению (атмосферостойкие, ограниченно атмосферостойкие, водостойкие, специальные, маслобензостойкие, химически стойкие, термостойкие, электроизоляционные, консервационные) и по составу пленкообразователя (битумные, эпоксидные, кремнийорганические, полиуретановые, пентафталевые и др.)

Покрытия, получаемые химической и электрохимической обработкой поверхности, представляют собой пленки нерастворимых продуктов, образовавшихся в результате химического взаимодействия металла с внешней средой. Поскольку многие из них пористые, они применяются преимущественно в качестве подслоя под смазки и лакокрасочные покрытия, увеличивая защитную способность покрытия на металле и обеспечивая надежное сцепление. Методы нанесения - оксидирование, фосфатирование, пассивирование, анодирование.

Обработка коррозионной среды с целью снижения коррозионной 	активности.

Примерами такой обработки могут служить: нейтрализация или обескислороживание коррозионных сред, а также применение различного рода ингибиторов коррозии, которые в небольших количествах вводятся в агрессивную среду и создают на поверхности металла адсорбционную пленку, тормозящую электродные процессы и изменяющую электрохимические параметры металлов.

Электрохимическая защита металлов.

Путем катодной или анодной поляризации от постороннего источника тока или присоединением к защищаемой конструкции протекторов, потенциал металла смещается до значений, при которых сильно замедляется или полностью прекращается коррозия.

Разработка и производство новых металлических конструкционных 		материалов.

Разработка новых материалов повышенной коррозионной устойчивости путем устранения из металла или сплава примесей, ускоряющих коррозионный процесс (устранение железа из магниевых или алюминиевых сплавов и т.д.), или введения в сплав новых компонентов, сильно повышающих коррозионную устойчивость (например, хрома в железо, марганца в магниевые сплавы, никеля в железные сплавы, меди в никелевые сплавы и т.д.).

Переход в ряде конструкций от металлических к химически стойким 		материалам.

Применение в приборах и конструкциях пластических высокополимерных материалов, стекла, керамики и других материалов.

Оптимизация эксплуатации металлических конструкций.

Рациональное конструирование и эксплуатация металлических сооружений и деталей (исключение неблагоприятных металлических контактов или их изоляция, устранение щелей и зазоров в конструкции, устранение зон застоя влаги, ударного действия струй и резких изменений скоростей потока в конструкции).

###### Контрольные вопросы

- Как можно защитить металлические изделия при их хранении и транспортировке?

- Почему необходимо защищать от коррозии изделия из низкоуглеродистой стали?

- Какой способ защиты оптимален при защите стали от атмосферной коррозии,  грунтовой или морской?

- Достоинства и недостатки легирования металлов как метода защиты металла от коррозии.

- Перечислите достоинства и недостатки способов нанесения металлических покрытий.

- Приведите характеристику неметаллических покрытий.

- Как можно защитить подземную конструкцию от коррозии блуждающими токами?

- Опишите метод защиты металлов изменением среды. В каких случаях это возможно?

- Что такое протекторная защита? Когда целесообразно ее применять?

- Каковы  достоинства катодной защиты?

2.5  Перечень лабораторных работ

1. Определение скорости газовой коррозии по цветам побежалости.

2. Влияние величины поверхности анода и катода на силу тока гальванического элемента, работающего с кислородной деполяризацией.

3. Электрохимическое цинкование стали.

3  ЗАДАНИЯ для выполнения контрольной работы

3.1  Методические указания  к выполнению контрольной работы

Контрольная работа выполняется студентом после изучения и усвоения теоретического курса. Каждый студент получает индивидуальное задание, вариант которого определяется последними цифрами номера зачетной книжки студента. Работа выполняется в отдельной тетради или на отдельных листах формата А4. На каждой странице должны быть поля для замечаний рецензента, в конце – место для внесения исправлений (если они понадобятся) и повторного решения неправильно решенных задач.

Ответы на вопросы и решение задач должны сопровождаться краткими пояснениями с указанием использованной литературы.

В случае возвращения работы на доработку студент обязан разобрать и исправить замечания рецензента в этой же тетради, сохранив при этом все ошибочные записи, сделанные ранее.

Проверенные работы обязательно предъявляются студентами при сдаче зачета.

3.2  Указания по выбору заданий при выполнении контрольной 		работы

Контрольная работа состоит из семи заданий. Вариант контрольной работы выбирают по табл. 3.1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки студента. Для каждого варианта указаны номера соответствующих заданий для выполнения. Первая цифра в номере задания –  порядковый номер задания, вторая –  порядковый номер варианта из таблицы к данному вопросу (заданию). Например, студент, шифр которого заканчивается цифрами 01, выполняет контрольную работу с номерами заданий: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1+4.2, 5.1, 6.1, 7.1. При этом решает первый вариант из первого задания, (табл. 3.2), первый вариант из второго (табл. 3.3), первый вариант из третьего (табл. 3.4), первый и второй варианты из четвертого задания (табл. 3.5), первый из пятого (табл. 3.6) и т. д.

Таблица 3.1-Варианты контрольной работы

| Вари-ант | Номер задания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1+4.2 | 5.1 | 6.1 | 7.1 |
| 02 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.1+4.3 | 5.2 | 6.2 | 7.2 |
| 03 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.1+4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.3 |
| 04 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.1+4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.4 |
| 05 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.2+4.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 06 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.2+4.4 | 5.6 | 6.6 | 7.6 |
| 07 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.2+4.5 | 5.7 | 6.7 | 7.7 |
| 08 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.2+4.6 | 5.8 | 6.8 | 7.8 |
| 09 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.2+4.7 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
| 10 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.3+4.4 | 5.10 | 6.10 | 7.10 |
| 11 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.3+4.5 | 5.11 | 6.11 | 7.11 |
| 12 | 1.12 | 2.12 | 3.12 | 4.3+4.6 | 5.12 | 6.12 | 7.12 |
| 13 | 1.13 | 2.13 | 3.13 | 4.3+4.7 | 5.13 | 6.13 | 7.13 |
| 14 | 1.14 | 2.14 | 3.14 | 4.3+4.8 | 5.14 | 6.14 | 7.14 |
| 15 | 1.15 | 2.15 | 3.15 | 4.4+4.5 | 5.15 | 6.15 | 7.15 |
| 16 | 1.16 | 2.16 | 3.16 | 4.4+4.6 | 5.16 | 6.16 | 7.16 |
| 17 | 1.17 | 2.17 | 3.17 | 4.4+4.7 | 5.17 | 6.17 | 7.17 |
| 18 | 1.18 | 2.18 | 3.18 | 4.4+4.8 | 5.18 | 6.18 | 7.18 |
| 19 | 1.19 | 2.19 | 3.19 | 4.4+4.9 | 5.19 | 6.19 | 7.19 |
| 20 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 4.5+4.6 | 5.20 | 6.20 | 7.20 |
| 21 | 1.21 | 2.21 | 3.21 | 4.5+4.7 | 5.21 | 6.21 | 7.21 |
| 22 | 1.22 | 2.22 | 3.22 | 4.5+4.8 | 5.22 | 6.22 | 7.22 |
| 23 | 1.23 | 2.23 | 3.23 | 4.5+4.9 | 5.23 | 6.23 | 7.23 |
| 24 | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.5+4.10 | 5.24 | 6.24 | 7.24 |
| 25 | 1.25 | 2.25 | 3.25 | 4.6+4.7 | 5.25 | 6.25 | 7.25 |
| 26 | 1.26 | 2.26 | 3.26 | 4.6+4.8 | 5.26 | 6.26 | 7.26 |
| 27 | 1.27 | 2.27 | 3.27 | 4.6+4.9 | 5.27 | 6.27 | 7.27 |
| 28 | 1.28 | 2.28 | 3.28 | 4.6+4.10 | 5.28 | 6.28 | 7.28 |
| 29 | 1.29 | 2.29 | 3.29 | 4.6+4.11 | 5.29 | 6.29 | 7.29 |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1.30 | 2.30 | 3.30 | 4.7+4.8 | 5.30 |  | 6.30 |  | 7.30 |
| 31 | 1.31 | 2.31 | 3.31 | 4.7+4.9 | 5.31 |  | 6.31 |  | 7.31 |
| 32 | 1.32 | 2.32 | 3.32 | 4.7+4.10 | 5.32 |  | 6.32 |  | 7.32 |
| 33 | 1.33 | 2.33 | 3.33 | 4.7+4.11 | 5.33 |  | 6.33 |  | 7.33 |
| 34 | 1.34 | 2.34 | 3.34 | 4.7+4.12 | 5.34 |  | 6.34 |  | 7.34 |
| 35 | 1.35 | 2.35 | 3.35 | 4.8+4.9 | 5.35 |  | 6.35 |  | 7.35 |
| 36 | 1.36 | 2.36 | 3.36 | 4.8+4.10 | 5.36 |  | 6.36 |  | 7.36 |
| 37 | 1.37 | 2.37 | 3.37 | 4.8+4.11 | 5.37 |  | 6.37 |  | 7.37 |
| 38 | 1.38 | 2.38 | 3.38 | 4.8+4.12 | 5.38 |  | 6.38 |  | 7.38 |
| 39 | 1.39 | 2.39 | 3.39 | 4.8+4.13 | 5.39 | 6.39 |  | 7.39 |  |
| 40 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 4.9 + 4.10 | 5.40 | 6.40 |  | 7.40 |  |
| 41 | 1.41 | 2.41 | 3.41 | 4.9 + 4.11 | 5.41 | 6.41 |  | 7.41 |  |
| 42 | 1.42 | 2.42 | 3.42 | 4.9 + 4.12 | 5.42 | 6.42 |  | 7.42 |  |
| 43 | 1.43 | 2.43 | 3.43 | 4.9 + 4.13 | 5.43 | 6.43 |  | 7.43 |  |
| 44 | 1.44 | 2.44 | 3.44 | 4.9 + 4.14 | 5.44 | 6.44 |  | 7.44 |  |
| 45 | 1.45 | 2.45 | 3.45 | 4.10 + 4.11 | 5.45 | 6.45 |  | 7.45 |  |
| 46 | 1.46 | 2.46 | 3.46 | 4.10 + 4.12 | 5.46 | 6.46 |  | 7.46 |  |
| 47 | 1.47 | 2.47 | 3.47 | 4.10 + 4.13 | 5.47 | 6.47 |  | 7.47 |  |
| 48 | 1.48 | 2.48 | 3.48 | 4.10 + 4.14 | 5.48 | 6.48 |  | 7.48 |  |
| 49 | 1.49 | 2.49 | 3.49 | 4.10 + 4.15 | 5.49 | 6.49 |  | 7.49 |  |
| 50 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 4.11 + 4.12 | 5.50 | 6.50 |  | 7.50 |  |
| 51 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.11 + 4.13 | 5.1 | 6.1 |  | 7.51 |  |
| 52 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.11 + 4.14 | 5.2 | 6.2 |  | 7.52 |  |
| 53 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.11 + 4.15 | 5.3 | 6.3 |  | 7.53 |  |
| 54 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.11 + 4.16 | 5.4 | 6.4 |  | 7.54 |  |
| 55 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.12 + 4.13 | 5.5 | 6.5 |  | 7.55 |  |
| 56 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.12 + 4.14 | 5.6 | 6.6 |  | 7.56 |  |
| 57 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.12 + 4.15 | 5.7 | 6.7 |  | 7.57 |  |
| 58 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.12 + 4.16 | 5.8 | 6.8 |  | 7.58 |  |
| 59 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.12 + 4.17 | 5.9 | 6.9 |  | 7.59 |  |
| 60 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.13 + 4.14 | 5.10 | 6.10 |  | 7.60 |  |
| 61 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.13 + 4.15 | 5.11 | 6.11 |  | 7.61 |  |
| 62 | 1.12 | 2.12 | 3.12 | 4.13 + 4.16 | 5.12 | 6.12 |  | 7.62 |  |
| 63 | 1.13 | 2.13 | 3.13 | 4.13 + 4.17 | 5.13 | 6.13 |  | 7.63 |  |
| 64 | 1.14 | 2.14 | 3.14 | 4.13 + 4.18 | 5.14 | 6.14 |  | 7.64 |  |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 1.15 | 2.15 | 3.15 | 4.14+ 4.15 | 5.15 | 6.15 | 7.65 |
| 66 | 1.16 | 2.16 | 3.16 | 4.14+ 4.16 | 5.16 | 6.16 | 7.66 |
| 67 | 1.17 | 2.17 | 3.17 | 4.14+ 4.17 | 5.17 | 6.17 | 7.67 |
| 68 | 1.18 | 2.18 | 3.18 | 4.14+ 4.18 | 5.18 | 6.18 | 7.68 |
| 69 | 1.19 | 2.19 | 3.19 | 4.14+ 4.19 | 5.19 | 6.19 | 7.69 |
| 70 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 4.15+ 4.16 | 5.20 | 6.20 | 7.70 |
| 71 | 1.21 | 2.21 | 3.21 | 4.15+ 4.17 | 5.21 | 6.21 | 7.71 |
| 72 | 1.22 | 2.22 | 3.22 | 4.15+ 4.18 | 5.22 | 6.22 | 7.72 |
| 73 | 1.23 | 2.23 | 3.23 | 4.15+ 4.19 | 5.23 | 6.23 | 7.73 |
| 74 | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.15+ 4.20 | 5.24 | 6.24 | 7.74 |
| 75 | 1.25 | 2.25 | 3.25 | 4.16+ 4.17 | 5.25 | 6.25 | 7.75 |
| 76 | 1.26 | 2.26 | 3.26 | 4.16+ 4.18 | 5.26 | 6.26 | 7.76 |
| 77 | 1.27 | 2.27 | 3.27 | 4.16+ 4.19 | 5.27 | 6.27 | 7.77 |
| 78 | 1.28 | 2.28 | 3.28 | 4.16+ 4.20 | 5.28 | 6.28 | 7.78 |
| 79 | 1.29 | 2.29 | 3.29 | 4.16+ 4.21 | 5.29 | 6.29 | 7.79 |
| 80 | 1.30 | 2.30 | 3.30 | 4.16+ 4.22 | 5.30 | 6.30 | 7.80 |
| 81 | 1.31 | 2.31 | 3.31 | 4.17+ 4.18 | 5.31 | 6.31 | 7.81 |
| 82 | 1.32 | 2.32 | 3.32 | 4.17+ 4.19 | 5.32 | 6.32 | 7.82 |
| 83 | 1.33 | 2.33 | 3.33 | 4.17+ 4.20 | 5.33 | 6.33 | 7.83 |
| 84 | 1.34 | 2.34 | 3.34 | 4.17+ 4.21 | 5.34 | 6.34 | 7.84 |
| 85 | 1.35 | 2.35 | 3.35 | 4.17+ 4.22 | 5.35 | 6.35 | 7.85 |
| 86 | 1.36 | 2.36 | 3.36 | 4.18+ 4.19 | 5.36 | 6.36 | 7.86 |
| 87 | 1.37 | 2.37 | 3.37 | 4.18+ 4.20 | 5.37 | 6.37 | 7.87 |
| 88 | 1.38 | 2.38 | 3.38 | 4.18+ 4.21 | 5.38 | 6.38 | 7.88 |
| 89 | 1.39 | 2.39 | 3.39 | 4.18+ 4.22 | 5.39 | 6.39 | 7.89 |
| 90 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 4.18+ 4.23 | 5.40 | 6.40 | 7.90 |
| 91 | 1.41 | 2.41 | 3.41 | 4.19+ 4.24 | 5.41 | 6.41 | 7.91 |
| 92 | 1.42 | 2.42 | 3.42 | 4.19+ 4.25 | 5.42 | 6.42 | 7.92 |
| 93 | 1.43 | 2.43 | 3.43 | 4.19+ 4.1 | 5.43 | 6.43 | 7.93 |
| 94 | 1.44 | 2.44 | 3.44 | 4.19+ 4.2 | 5.44 | 6.44 | 7.94 |
| 95 | 1.45 | 2.45 | 3.45 | 4.19+ 4.3 | 5.45 | 6.45 | 7.95 |
| 96 | 1.46 | 2.46 | 3.46 | 4.20+ 4.21 | 5.46 | 6.46 | 7.96 |
| 97 | 1.47 | 2.47 | 3.47 | 4.20+ 4.22 | 5.47 | 6.47 | 7.97 |
| 98 | 1.48 | 2.48 | 3.48 | 4.20+ 4.23 | 5.48 | 6.48 | 7.98 |
| 99 | 1.49 | 2.49 | 3.49 | 4.20+ 4.24 | 5.49 | 6.49 | 7.99 |
| 100 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 4.20+ 4.25 | 5.50 | 6.50 | 7.100 |

Задание №1

Рассчитать отрицательный и положительный массовый Кm, глубинный Kп, и объемный Кv показатели коррозии металлов по данным табл. 3.2. Атмосферное давление во всех случаях равно 105 Па.

Таблица 3.2 - Данные для  расчета показателей скорости  коррозии

| № п/п | Металл | S, см2 | , час. | Состав продуктов окисления | m, г | Объем поглощенного кислорода V, л | Температура окисления, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mn | 100 | 8 | MnO | - | 2,5 | 1273 |
| 2 | Cr | 100 | 20 | Cr2O3 | - | 50 | 673 |
| 3 | Ni | 1000 | 100 | NiO | +20,0 | - | 1173 |
| 4 | Cu | 1000 | 13 | CuO | -30,0 | - | 673 |
| 5 | Mo | 50 | 4 | Mo2O3 | -40,0 | - | 1073 |
| 6 | Zn | 150 | 100 | ZnO | +20,0 | - | 673 |
| 7 | Ni | 80 | 12 | NiO | - | 2,0 | 1073 |
| 8 | Fe | 20 | 10 | Fe2O3 | - | 0,5 | 1273 |
| 9 | Cd | 100 | 8 | CdO | - | 5,0 | 873 |
| 10 | Co | 200 | 6 | CoO | - | 2,0 | 1073 |
| 11 | Fe | 10 | 1 | Fe3O4 | -0,1 | - | 1073 |
| 12 | Ni | 100 | 2 | NiO | -3,0 | - | 973 |
| 13 | Mg | 70 | 3 | Mg | +10,0 | - | 1173 |
| 14 | V | 80 | 5 | V2O5 | -4,0 | - | 1273 |
| 15 | V | 100 | 7 | V2O4 | -10,0 | - | 973 |
| 16 | Fe | 50 | 6 | Fe2O3 |  | 2,5 | 1173 |
| 17 | W | 20 | 3 | WO2 |  | 50 | 1273 |
| 18 | W | 40 | 4 | WO3 |  | 20 | 873 |
| 19 | Bi | 60 | 6 | Bi2O3 | +75,5 | - | 1073 |
| 20 | Al | 80 | 5 | Al2O3 | +30,0 | - | 1373 |

Продолжение таблицы 3.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Cd | 20 | 10 | CdO | -25,0 |  | 1273 |
| 22 | Fe | 40 | 8 | Fe3O4 | -45,0 |  | 873 |
| 23 | Pb | 60 | 6 | PbO | -50,0 |  | 973 |
| 24 | Cu | 80 | 7 | CuO | -22,0 |  | 1173 |
| 25 | Sb | 100 | 2 | Sb2O3 | - | 100 | 773 |
| 26 | Fe | 20 | 1 | Fe2O3 |  | 0,5 | 973 |
| 27 | Os | 30 | 2 | OsO2 |  | 5,0 | 1173 |
| 28 | Ag | 40 | 4 | Ag2O |  | 2,0 | 1273 |
| 29 | Ba | 50 | 5 | BaO | - 5,0 |  | 873 |
| 30 | Al | 60 | 6 | Al2O3 | - 10,0 |  | 1073 |
| 31 | Co | 70 | 5 | CoO | +10,0 |  | 1373 |
| 32 | Cd | 80 | 7 | CdO | +20,0 |  | 1273 |
| 33 | Zn | 90 | 8 | ZnO | -30,0 |  | 873 |
| 34 | Pb | 100 | 10 | PbO | -40,0 |  | 973 |
| 35 | Ni | 200 | 20 | NiO | +50,0 |  | 1173 |
| 36 | Nb | 300 | 10 | Nb2O5 | - | 2,5 | 773 |
| 37 | Mn | 400 | 3 | Mn2O5 | - | 50 | 973 |
| 38 | Sn | 500 | 20 | SnO | - | 20 | 1173 |
| 39 | Bi | 60 | 4 | Bi2O3 | - | 0,2 | 1273 |
| 40 | Zn | 20 | 25 | ZnO | - | 2,0 | 873 |
| 41 | Nb | 30 | 1 | NbO2 | - | 0,8 | 1073 |
| 42 | Nb | 40 | 4 | NbO | - | 2,0 | 1373 |
| 43 | Zr | 50 | 5 | ZrO2 | - | 0,5 | 1273 |
| 44 | Ni | 2000 | 7 | NiO | - | 5,0 | 873 |
| 45 | Pb | 3000 | 2 | PbO2 | - | 2,0 | 973 |
| 46 | Ti | 4000 | 3 | TiO2 | -10,0 |  | 1173 |
| 47 | Ag | 5000 | 4 | Ag2O | -25,0 |  | 773 |
| 48 | Cu | 6000 | 5 | CuO | +35,5 |  | 973 |
| 49 | V | 7000 | 6 | V2O5 | +90,0 |  | 1173 |
| 50 | Zn | 8000 | 7 | ZnO | +40,0 |  | 1273 |

Задание №2

Оценить сплошность пленок, образуемых на поверхности металлов при высокотемпературной коррозии.

Таблица 3.3 - Данные для расчета условия сплошности пленок

| № п/п | Металл | Оксид |  , г/см3 |  | №п/п | Металл | Оксид |  , г/см3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | металл | оксид |  |  |  | металл | оксид |
| 1 | Al | Al2O3 | 2,70 | 4,00 | 26 | Mn | Mn3O4 | 7,30 | 4,80 |
| 2 | Be | BeO | 1,85 | 3,00 | 27 | Mn | Mn2O3 | 7,30 | 4,30 |
| 3 | Cd | CdO | 8,64 | 8,15 | 28 | Mo | MoO2 | 10,23 | 6,47 |
| 4 | Co | CoO | 8,80 | 6,20 | 29 | Mo | MoO3 | 10,23 | 4,6 |
| 5 | Co | Co2O3 | 8,80 | 5,18 | 30 | Nb | Nb2O5 | 8,56 | 4,7 |
| 6 | Co | Co3O4 | 8,80 | 6,10 | 31 | Nb | NbO2 | 8,56 | 5,98 |
| 7 | Cr | Cr2O3 | 7,16 | 5,21 | 32 | Nb | NbO | 8,56 | 7,26 |
| 8 | Cu | Cu2O | 8,93 | 6,0 | 33 | Ni | NiO | 8,90 | 7,45 |
| 9 | Cu | CuO | 8,93 | 6,4 | 34 | Pb | PbO2 | 11,34 | 9,38 |
| 10 | Fe | FeO | 7,86 | 5,7 | 35 | Pb | PbO | 11,34 | 9,53 |
| 11 | Fe | Fe3O4 | 7,86 | 5,1 | 36 | Ir | IrO2 | 22,42 | 3,15 |
| 12 | Fe | Fe2O3 | 7,86 | 5,24 | 37 | Sn | SnO | 7,3 | 6,45 |
| 13 | Mg | MgO | 1,74 | 3,58 | 38 | Ta | Ta2O5 | 16,6 | 8,74 |
| 14 | Mn | MnO | 7,30 | 5,40 | 39 | Zn | ZnО | 7,14 | 5,6 |
| 15 | V | VO | 6,11 | 5,7 | 40 | Zr | ZrO2 | 6,50 | 5,73 |
| 16 | V | V2O3 | 6,11 | 4,85 | 41 | Ca | CaO | 1,54 | 3,37 |
| 17 | V | V2O4 | 6,11 | 4,3 | 42 | Na | Na2O | 0,97 | 2,8 |
| 18 | V | V2O5 | 6,11 | 3,36 | 43 | Sr | SrO | 2,67 | 4,7 |
| 19 | W | WO2 | 19,3 | 12,11 | 44 | Ba | BaO | 3,50 | 5,0 |
| 20 | W | WO3 | 19,3 | 7,16 | 45 | Ti | TiO2 | 4,54 | 4,26 |
| 21 | W | W3O | 19,3 | 14,8 | 46 | Pb | Pb3O4 | 11,34 | 9,10 |
| 22 | Вi | Вi 2O3 | 9,87 | 8,93 | 47 | Ag | Ag2O | 10,5 | 7,14 |
| 23 | Sb | Sb2O3 | 6,67 | 5,67 | 48 | Pd | PdO | 12,02 | 8,7 |
| 24 | Ga | Ga2O3 | 5,9 | 5,95 | 49 | Pt | PtO | 21,45 | 14,9 |
| 25 | In | In 2O3 | 7,31 | 7,18 | 50 | Os | OsO2 | 22,4 | 11,37 |

Задание № 3

В таблице 3.4 приведены упругости диссоциации РМеО оксидов двух металлов. Будут ли корродировать эти металлы: а) на воздухе; б) в вакууме, давление воздуха в котором равно 10 3 Па? Температура 1000 °С. Ответ обоснуйте.

Таблица 3.4 - Данные для расчета  вероятности протекания газовой коррозии

| № п/п | РМеО, Па |  | № п/п | РМеО, Па |  | № п/п | РМеО , Па |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ме1 | Ме2 |  | Ме1 | Ме2 |  | Ме1 | Ме2 |
| 1 | 10 – 4 | 0,4 | 18 | 10 – 15 | 1,3·105 | 35 | 10 - 32 | 0,4·104 |
| 2 | 10 – 6 | 10 – 2 | 19 | 10 – 16 | 1,4·105 | 36 | 10 – 33 | 0,3·104 |
| 3 | 10 – 4 | 0,1 | 20 | 10 – 17 | 1,6·105 | 37 | 10 – 34 | 0,2·104 |
| 4 | 0,1 | 10 – 3 | 21 | 10 – 18 | 1,7·105 | 38 | 10 – 35 | 0,1·104 |
| 5 | 10 - 7 | 10 – 12 | 22 | 10 – 19 | 1,5·105 | 39 | 10 – 16 | 10 4 |
| 6 | 10 - 5 | 10 – 11 | 23 | 10 – 20 | 1,8·105 | 40 | 10 – 15 | 10 3 |
| 7 | 10 – 5 | 10 – 4 | 24 | 10 – 21 | 1,9·105 | 41 | 10 – 14 | 0,1·104 |
| 8 | 10 – 14 | 10 – 3 | 25 | 10 – 22 | 2,0·105 | 42 | 10 – 13 | 0,2·104 |
| 9 | 10 – 5 | 10 - 9 | 26 | 10 – 23 | 0,2·105 | 43 | 10 – 12 | 0,3·104 |
| 10 | 10 – 6 | 0,8 | 27 | 10 – 24 | 0,3·105 | 44 | 10 – 11 | 0,4·104 |
| 11 | 10 – 7 | 0,3 | 28 | 10 – 25 | 0,1·105 | 45 | 10 – 10 | 0,5·104 |
| 12 | 10 – 8 | 1,4 | 29 | 10 – 26 | 10 5 | 46 | 10 – 9 | 0,6·104 |
| 13 | 10 – 9 | 2,0 | 30 | 10 – 27 | 0,9·104 | 47 | 10 – 8 | 0,7·104 |
| 14 | 10 – 11 | 0,4·105 | 31 | 10 – 28 | 0,8·104 | 48 | 10 – 7 | 0,8·104 |
| 15 | 10 – 12 | 0,8·105 | 32 | 10 – 29 | 0,7·104 | 49 | 10 – 6 | 0,9·104 |
| 16 | 10 – 13 | 0,9·105 | 33 | 10 – 30 | 0,6·104 | 50 | 10 – 5 | 10 2 |
| 17 | 10 – 14 | 1,0·105 | 34 | 10 - 31 | 0,5·104 |  |  |  |

Задание №4

Оцените возможность использования металла для жаростойкого легирования железа (сравнительную оценку выполните по отношению к железу). Ответ обоснуйте.

Таблица 3.5 - Данные о химических элементах

| № п/п | Металл | r иона, нм | - G °, кДж/моль | R, Ом при 1000 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe 2+ |  | 0,075 | 283 | 10 -3 |
| 1 | Si 4+ | 0,041 | 910 | 106 |
| 2 | Ca 2+ | 0,098 | 647 | 103 |
| 3 | Ti 4+ | 0,068 | 944 | 102 |
| 4 | V 3+ | 0,066 | 1250 | 104 |
| 5 | Cr 3+ | 0,064 | 1165 | 101 |
| 6 | Mn 3+ | 0,062 | 958 | 101 |
| 7 | Al 3+ | 0,050 | 1690 | 107 |
| 8 | Zn 2+ | 0,074 | 318 | 10 |
| 9 | Ni 2+ | 0,069 | 252 | 102 |
| 10 | Мо 6+ | 0,083 | 780 | 102 |
| 11 | Мо 4+ | 0,079 | 605 | 102 |
| 12 | Sr 2+ | 0,113 | 605 | 102 |
| 13 | Zr 4+ | 0,080 | 1115 | 101 |
| 14 | Nb 4+ | 0,071 | 810 | 10 -2 |
| 15 | Sn 2+ | 0,118 | 300 | 2 |
| 16 | Ba 2+ | 0,175 | 635 | 0,22 |
| 17 | Pb 2+ | 0,032 | 240 | 10 -4 |
| 18 | Be 2+ | 0,065 | 603 | 106 |
| 19 | Mg 2+ | 0,072 | 608 | 106 |
| 20 | Co 2+ | 0,065 | 251 | 10 -3 |
| 21 | Cu 2+ | 0,096 | 162 | 10 -3 |
| 22 | Cd 2+ | 0,097 | 260 | 7 |
| 23 | W 5+ | 0,066 | 1402 | 103 |
| 24 | Nb 5+ | 0,069 | 1900 | 10 -2 |
| 25 | Pt2+ | 0,080 | 90 | 103 |

Примечания: 	G °  -  работа образования оксида; R - омическое сопротивление оксида;

r   - радиус иона металла.

Задание №5

Укажите места протекания катодных (К) и анодных (А) процессов. Напишите их уравнения в указанных системах. Ответ обоснуйте.

Таблица 3.6 - Схемы  протекания коррозионных процессов

| № | Схема | № | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ржавчина Сталь Н2О | 2 | свая Fe Zn морская вода |
| 3 | раствор NaCl Сu Fe | 4 | Сварной шов Морская вода Углеродистая сталь |
| 5 | Морская вода Fe | 6 | Fe Раствор HCl Лакокрасочная пленка |
| 7 | Раствор NaOH Zn Fe | 8 | Раствор H2SO4 Fe Cu |
| 9 | Al Fe Раствор Na2SO4 | 10 | Раствор HCl Cu Mn |

Продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Углеродистая сталь вода Нагревательный элемент Т1 Т2 Т2 Т1 | 12 | глина песок Углеродистая труба |
| 13 | Углеродистая труба глина песок изоляция | 14 | Углеродистая труба глина песок Оцинкованная труба |
| 15 | воздух изоляция Углеродистая сталь Нержавеющая сталь | 16 | воздух Оцинкованный болт Резиновая прокладка сталь |
| 17 | воздух Плохой доступ О2 | 18 | воздух изоляция Углеродистая сталь Al |
| 19 | Раствор соли сталь FeS | 20 | Воздух с парами NaCl сталь |

Продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Раствор H2SO4 сталь CaS Нержавеющая сталь | 22 | Раствор NaOH Zn Cu ZnO |
| 23 | Раствор NaOH окалина Подвод O2 сталь | 24 | Раствор NaOH сталь Плотный слой ржавчины пленка влаги |
| 25 | Раствор Na2SO4 сталь Полимерная пленка Sn | 26 | Раствор H2SO4 Резиновое покрытие Zn Cd |
| 27 | Раствор H2SO4 Pb Резиновое покрытие Ag | 28 | Раствор H2SO4 Cu Zn покрытиее Au |
| 29 | Углеродистая труба грунт Цинковый протектор | 30 | Пористая пленка Al2O3 воздух Алюминиевый лист |

Продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Раствор H2SO4 Fe Cu Zn латунь | 32 | раствор Na2SO4 Zn лакокрасочная пленка Fe Fe3C |
| 33 | Ti резина воздух Сu Zn | 34 | резина Fe воздух |
| 35 | Fe воздух | 36 | Fe Раствор щелочи Лакокрасочная пленка |
| 37 | Пористая пленка Sn Морская вода Fe | 38 | резина Fe Раствор H2SO4 |
| 39 | Углеродистая труба Грунт с кислым рН Протектор из Mg | 40 | Раствор H2SO4 Медный болт Резиновая прокладка сталь |

Продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Fe Раствор HCl Zn- покрытие | 42 | Раствор КOH Fe графит Подвод O2 |
| 43 | Углеродистая труба грунт Zn-покрытие | 44 | Раствор Na2SO4 Fe Sn Al2O3 Fe3C |
| 45 | Раствор NaOH Fe болт Zn Мо 80оС 20оС Резиновая прокладка | 46 | Пористая пленка ZnO Морская вода Fe |
| 47 | Пресная вода Сu 80 оС 20 оС Cd | 48 | Fe H2SO4 Zn |
| 49 | Zn Раствор HCl Нагревательный элемент Т1 Т2 Т2 Т1 | 50 | Капля раствора HCl сталь MnS воздух |

Задание № 6

Какие катодные и анодные процессы могут идти на Ме1 и Ме2 в указанной среде (табл. 3.7)? Рассмотреть два случая: а) металлы не контактируют друг с другом; б) находятся в контакте. Т=298 °К.

Таблица 3.7 - Варианты заданий

| № п/п | Ме1 | Ме2 | Среда | № п/п | Ме1 | Ме2 | Среда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mg | Fe | кислая | 26 | Zn | Sn | щелочная |
| 2 | Al | Fe | щелочная | 27 | Zn | Pb | нейтральная |
| 3 | Nb | Fe | нейтральная | 28 | Zn | Cu | кислая |
| 4 | Ti | Fe | кислая | 29 | Zn | Pb | щелочная |
| 5 | Cr | Fe | щелочная | 30 | Zn | Ag | нейтральная |
| 6 | Cd | Fe | нейтральная | 31 | Zn | Pd | кислая |
| 7 | Co | Fe | кислая | 32 | Cu | Au | щелочная |
| 8 | Ni | Fe | щелочная | 33 | Cu | Mg | нейтральная |
| 9 | Mo | Fe | нейтральная | 34 | Cu | Al | кислая |
| 10 | Sn | Fe | кислая | 35 | Cu | Nb | щелочная |
| 11 | Pb | Fe | щелочная | 36 | Cu | Ti | нейтральная |
| 12 | Cu | Fe | нейтральная | 37 | Cu | Cr | кислая |
| 13 | Pb | Fe | кислая | 38 | Cu | Cd | щелочная |
| 14 | Ag | Fe | щелочная | 39 | Cu | Co | нейтральная |
| 15 | Pd | Fe | нейтральная | 40 | Cu | Ni | кислая |
| 16 | Au | Fe | кислая | 41 | Cu | Mo | щелочная |
| 17 | Zn | Fe | щелочная | 42 | Cu | Sn | нейтральная |
| 18 | Zn | Al | нейтральная | 43 | Cu | Pb | кислая |
| 19 | Zn | Nb | кислая | 44 | Cu | Ag | щелочная |
| 20 | Zn | Ti | щелочная | 45 | Cu | Pd | нейтральная |
| 21 | Zn | Cr | нейтральная | 46 | Cu | Au | кислая |
| 22 | Zn | Cd | кислая | 47 | Al | Mg | щелочная |
| 23 | Zn | Co | щелочная | 48 | Al | Mo | нейтральная |
| 24 | Zn | Ni | нейтральная | 49 | Al | Sn | кислая |
| 25 | Zn | Mo | кислая | 50 | Al | Ag | щелочная |

Задание №7

Выбрать и обосновать наиболее экономически целесообразный способ защиты металлического изделия от коррозии в заданных условиях.

Таблица 3.8 - Условия эксплуатации металлических материалов

| № | Изделие | Условие эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Свая | Морская вода |
| 2 | Конструкции буровой вышки | Морская атмосфера и вода |
| 3 | Корпус корабля | Морская атмосфера и вода |
| 4 | Канат | Подземная шахта |
| 5 | Корпус вагонетки | Атмосферная коррозия |
| 6 | Нефтехранилище (внутренняя поверхность) | Сырая нефть |
| 7 | Мостовой кран | Отделение травления |
| 8 | Мостовой кран | Цех прокатки |
| 9 | Кран для погрузки | Шихтовый двор |
| 10 | Кран для воды | Воздух |
| 11 | Парогенератор | Перегретый пар, t= 300-500оС |
| 12 | Водопроводные трубы | Горячая вода |
| 13 | Водопроводные трубы | Холодная вода |
| 14 | Травильная ванна | Серная кислота, 20% |
| 15 | Травильная ванна | Соляная кислота, 15% |
| 16 | Травильная ванна | Азотная кислота, 10% |
| 17 | Гайка | Атмосфера |
| 18 | Болт | Морская вода |
| 19 | Подкрылки автомобиля | Атмосфера городская, гололед |
| 20 | Подвесной мост | Территория промышленного предприятия |
| 21 | Цельнометаллический вагон | Атмосфера |
| 22 | Кузов автомобиля | Атмосфера, вода |

Продолжение табл.3.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 23 | Паровой котел | Период межремонтных работ |
| 24 | Электрический контакт | Атмосфера |
| 25 | Муфта | Грунт, нефть (внутри трубы) |
| 26 | Вытяжная труба | Продукты сгорания топлива |
| 27 | Холодильники газовые | Орошение водой |
| 28 | Емкости для хранения воды | Пресная вода |
| 29 | Метизные детали | Атмосфера |
| 30 | Метизные детали | Межоперационное хранение |
| 31 | Трубный прокат | Межоперационное хранение после травления |
| 32 | Выхлопная труба автомобиля | Выхлопные газы при t= 500-800 оС |
| 33 | Железнодорожные колеса | Транспортировка морем |
| 34 | Арматура нагревательных печей | Атмосфера, t=-500 -1000оС |
| 35 | Бензобак | Бензин |
| 36 | Металлорежущие станки | Промышленная атмосфера |
| 37 | Выхлопная труба автомобиля | Выхлопные газы |
| 38 | Гайка | Морская атмосфера |
| 39 | Хлебоуборочный комбайн | Сельская атмосфера |
| 40 | Корпус прибора | Закрытое складское помещение |
| 41 | Радиатор автомобиля | Атмосферная коррозия, t=50-90оC |
| 42 | Пружина | Морская коррозия |
| 43 | Металлопрокат | Термообработка при t= 5000 С |
| 44 | Ведро для хранения воды | Пресная вода |
| 45 | Кровельный лист | Атмосфера |
| 46 | Ключ гаечный | Атмосфера |
| 47 | Купол воздухонагревателя | Атмосфера |
| 48 | Кран-балка | Травильное отделение |
| 49 | Опора кран-балок | Литейный двор |

Продолжение табл. 3.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 50 | Кран-балка | Морская атмосфера |
| 51 | Трубопроводы для холодной воды | Грунт |
| 52 | Трубопроводы для горячего водоснабжения | Атмосфера |
| 53 | Нефтепроводы | Грунт |
| 54 | Газопроводы | Грунт |
| 55 | Корпус корабля | Морская вода |
| 56 | Трубопроводы для горячей воды | Атмосфера |
| 57 | Трубопроводы для горячей воды | Грунт |
| 58 | Арматура в бетоне | Бетон |
| 59 | Алюминиевые листы для изготовления ответственных деталей | Морская атмосфера |
| 60 | Лопасти винтов корабля | Морская вода |
| 61 | Обшивка самолета | Атмосфера |
| 62 | Гайки, шайбы | Хранение воздуха |
| 63 | Несущие конструкции доменных цехов | Промышленная атмосфера |
| 64 | Крыша дома | Городская атмосфера |
| 65 | Трубы | Термообработка ( t=500оС) |
| 66 | Катанка | Травление в кислоте |
| 67 | Листы | Термообработка (отжиг) |
| 68 | Холодильные камеры | Атмосфера |
| 69 | Корпус пылесоса | Атмосфера |
| 70 | Бак стиральной машины | Моющие средства |
| 71 | Корпус стиральной машины | Атмосфера, моющий раствор |
| 72 | Батареи водяного отопления | Горячая (40-90 оС) вода, атмосфера |
| 73 | Вагоны трамвая | Атмосфера |
| 74 | Кузов автомобиля | Атмосфера |

Продолжение табл. 3.8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 75 | Корпус часов | Атмосфера |
| 76 | Трубы (водоводы) | Морская вода |
| 77 | Трубы (водоводы) | Солончаковый грунт |
| 78 | Днище автомобиля | Атмосфера |
| 79 | Колпаки колес автомобиля | Атмосфера |
| 80 | Цистерна | Концентрированная серная кислота |
| 81 | Цистерна | Пресная вода |
| 82 | Бачок для хранения растворов | Раствор щелочи |
| 83 | Бачок для хранения растворов | Раствор соли |
| 84 | Бачок для хранения растворов | Пресная вода |
| 85 | Внутренняя поверхность труб насоса для перекачки растворов | Вода |
| 86 | Корпус ручных часов | Атмосфера |
| 87 | Контакты электрические | Атмосфера |
| 88 | Ванна для травления | Серная кислота (С = 25%) |
| 89 | Ванна для промывки после сернокислотного травления | Вода оборотного цикла |
| 90 | Наружные металлоконструкции печи для термообработки | Температура (до t 300 оС) |
| 91 | Станины прокатных станов (горячая прокатка) | Промышленная атмосфера |
| 92 | Трубы для перекачки кислоты | Растворы сернокислые (С = 20%) |
| 93 | Опоры линий электропередач | Сельская атмосфера |
| 94 | Крыша конвертерного цеха | Промышленная атмосфера |
| 95 | Конструкции соко-цеха сахарного завода | Промышленная атмосфера (t воздуха до 50-60оС) |
| 96 | Формы для выпечки хлеба | Высокая температура |
| 97 | Пассажирские вагоны | Атмосфера |
| 98 | Пояса дымовых труб | Промышленная атмосфера |
| 99 | Катанка | Межоперационное хранение |
| 100 | Металлические изделия | Длительное хранение |

Список рекомендуемой ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

- Шлугер М.А., Ажогин Ф.Ф., Ефимов Е.А. Коррозия и защита металлов. – М.: Металлургия, 1981. - 216 с.

- Жук А.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. – М.: Металлургия, 1976.  - 472 с.

- Томашов Н.Д., Чернов Г.П. Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы. – М.: Металлургия, 1986. - 359 с.

- Семенова И.В., Флорианович Г. М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии / Под ред. И.В. Семеновой – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 336 с.

Дополнительная

- Гальванотехника: Справ. изд./Ажогин Ф.Ф., Беленький М.А., Галь И.Е. и др. М.: Металлургия, 1987, – 736 с.

- Гальванические покрытия в машиностроении: Справочник. В 2-х томах/ Под ред М.А. Шлугера. – М.: Машиностроение, 1985. Т. 1. – 240 с.; т. 2. 1985. – 248 с.

- Коррозия: Справ. изд./ Под ред. Л.Л. Шрайера. Пер. с англ. – М.: Металлургия, 1981. -632 с.

- Антропов Л.И., Макушин Е.М., Панасенко В.Ф. Ингибиторы коррозии металлов. – К.: Техніка, 1981. – 183 с.

- Розенфельд И.Л. Ингибиторы коррозии. – М.: Химия, 1977. – 352 с.

- Решетников С.М. Ингибиторы кислотной коррозии металлов. – Л.: Химия, 1986. – 144 с.

- Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Нефтеперерабатывающая промышленность: Справ.изд./Под ред. Ю.И.  Арчакова, А.М. Сухотина. –Л.: Химия, 1990. – 400 с.

- Морская коррозия/ Под ред. М.М. Шумахера. – М.: Металлургия, 1983. -512 с.

Приложение А

Стандартные электродные потенциалы металлов

Таблица А.1

| Реакция | , В | Реакция | , В |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ + e K | -2,925 | Ni 2+ +2e Ni | - 0,250 |
| Ba 2+ +2e Ba | -2,900 | Mo 3+ +3e Mo | - 0,200 |
| Na + + e Na | - 2,714 | Sn 2+ +2e Sn | - 0,136 |
| Mg 2+ +2e Mg | -2,370 | Pb 2+ +2e Pb | - 0,126 |
| Hf 4+ + 4e Hf | - 1,700 | Fe 3+ +3e Fe | - 0,037 |
| Al 3+ +3e Al | -1,660 | H + +e ½ H2 | 0,000 |
| Ti 2+ +2e  Ti | -1,630 | Sn 4+ +4e Sn | + 0,007 |
| Zr 4+ + 4e Zr | - 1,530 | Bi 3+ +3e Bi | + 0,215 |
| Ti 3+ + 3e Ti | -1,210 | Sb 3+ +3e Sb | + 0,240 |
| V 2+ +2e V | - 1,186 | Cu 2+ + 2e Cu | + 0,337 |
| Mn 2+ + 2e Mn | -1,180 | Co 3+ + 3e Co | + 0,418 |
| Cr 2+ + 2e Cr | - 0,913 | Cu + + e Cu | + 0,521 |
| Zn 2+ + 2e Zn | - 0,762 | Ag + + e Ag | + 0,799 |
| Cr 3+ + 3e Cr | - 0,740 | Hg 2+ + 2e Hg | + 0,854 |
| Fe 2+ +2e Fe | - 0,440 | Pd 2+ +2e Pd | + 0,987 |
| Cd 2+ + 2e Cd | - 0,402 | Ir 3+ +3e Ir | + 1,150 |
| In 3+ + 3e In | - 0,342 | Pt 2+ + 2e Pt | + 1,190 |
| Mn 3+ +3e Mn | - 0,283 | Au 3+ + 3e Au | + 1,500 |
| Co 2+ +2e Co | - 0,277 | Au + + e Au | + 1,690 |

Приложение Б

Атомная масса и плотности элементов

Таблица Б.1

| Элемент | Символ | Атомная масса | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Азот | N | 14,00 | - |
| Алюминий | Al | 26,98 | 2,70 |
| Барий | Ba | 137,33 | 3,51 |
| Бериллий | Be | 9,01 | 1,82 |
| Бор | B | 10,81 | 2,34 |
| Бром | Br | 79,90 | 3,12 |
| Ванадий | V | 50,94 | 5,90 |
| Висмут | Bi | 208,98 | 9,87 |
| Водород | H | 1,00 | - |
| Вольфрам | W | 183,85 | 19,30 |
| Галлий | Ga | 69,72 | 5,9 |
| Железо | Fe | 55,85 | 7,86 |
| Золото | Au | 196,92 | 19,30 |
| Индий | In | 114,82 | 7,31 |
| Йод | I | 126,90 | - |
| Иридий | Ir | 192,22 | 22,42 |
| Кадмий | Cd | 112,41 | 8,64 |
| Калий | K | 39,09 | 0,86 |
| Кальций | Ca | 40,08 | 1,55 |
| Кислород | O | 15,99 | - |
| Кобальт | Co | 58,93 | 8,83 |
| Кремний | Si | 28,08 | 2,33 |
| Магний | Mg | 24,30 | 1,74 |
| Марганец | Mn | 54,93 | 7,30 |
| Мышьяк | As | 74,92 | - |

Продолжение таблицы Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mедь | Cu | 63,54 | 8,93 |
| Молибден | Mo | 95,94 | 10,20 |
| Натрий | Na | 22,98 | 0,97 |
| Никель | Ni | 58,70 | 8,90 |
| Ниобий | Nb | 92,91 | 8,56 |
| Олово | Sn | 118,69 | 7,28 |
| Палладий | Pd | 106,40 | 12,00 |
| Платина | Pt | 195,09 | 21,45 |
| Рений | Re | 186,21 | 20,90 |
| Родий | Rh | 102,91 | 12,44 |
| Рутений | Ru | 101,07 | 12,30 |
| Свинец | Pb | 207,20 | 11,34 |
| Селен | Se | 78,96 | 4,79 |
| Сера | S | 32,06 | 2,07 |
| Серебро | Ag | 107,87 | 10,50 |
| Стронций | Sr | 87,62 | 2,60 |
| Сурьма | Sb | 121,75 | 6,68 |
| Тантал | Тa | 180,98 | 16,60 |
| Титан | Ti | 47,90 | 4,50 |
| Углерод | C | 12,01 | - |
| Уран | U | 238,02 | 18,9 |
| Фосфор | P | 30,97 | - |
| Фтор | F | 18,99 | - |
| Хлор | Cl | 35,45 | - |
| Хром | Cr | 51,99 | 7,90 |
| Цинк | Zn | 65,38 | 7,13 |
| Цирконий | Zr | 91,22 | 6,50 |